1-3. Методы и средства приложения испытательных силовых воздействий. При освидетельствованиях сооружений нередко возникает необходимость в повторном определении характеристик материала как для контроля и уточнения отдельных данных, так и для выяснения влияния времени и условий эксплуатации на эти характеристики. При способе взятия образцов, связанном с нарушением сплошности, возвращение к той же точке (а иногда и к тому же один раз ужe ослабленному элементу) является вообще исключенным. В ре-те случаев вопрос о степени соответствия результатов испытаний образцов фактическому поведению того же материала непосредственно в сооружении остается открытым.

При способе оценок по механическим характеристикам поверх-честного слоя новые замеры непосредственно вблизи тех же точек нежелательны, поскольку един раз приложенные силовые воздействия могут исказить результаты повторных испытаний. Точки для новых замеров приходится выбирать на достаточном удалении от ранее принятых, что затрудняет возможность сопоставления и прозерок.

Все эти затруднения отпадают, если применять не разрушающие методы оценки, которые имеют следующие преимущества: возможндсть быстрого выполнения измерений в любом количестве точек конструкций; отсутствие необходимости в нарушениях сплошности, а также повреждениях (даже незначительных) поверхности проверяемого элемента; возможность получения самых разнообразных данных о качестве и состоянии материала — его физико-механических характеристик; данных о нарушении сплошности и других местных дефектах; о его составе и структуре; определение толщин при доступе лишь с одной стороны и т. д.; возможность неоднократного повторения всех измерений. Следует отметить некоторые особенности неразрушающих методов, усложняющие их применение.

1. Неизбежность суждения об определяемых параметрах по «косвенным» физическим показателям, как например, скорости распространения ультразвуковых волн в проверяемом материале, интенсивности поглощения ионизирующих излучений и т. п.

Для перехода от непосредственных данных измерений к числовым значениям определяемого параметра требуется, естественно, знать существующую между ними зависимость, носящую обычно, не функциональный, а корреляционный характер. Правильный выбор соответствующих условиям эксперимента корреляционных кривых является при этом одним из основных факторов, влияющих на достоверность получаемых результатов.

Следует отметить, что по существу способ определения прочности бетона и Древесины (имеющих неоднородную структуру) по механическим характеристикам поверхностного слоя также носит корреляционный характер.

2. Применение неразрушающих методов контроля требует соответствующей, часто довольно сложной аппаратуры. Для работы с таким оборудованием и приборами, и в особенности для их проверок, необходимо наличие специально подготовленного квалифицированного персонала.

Несмотря на указанные затруднения, преимущества неразрушающих методов настолько бесспорны, что внедрение их в практику строительства (как при освидетельствованиях, так и при самом производственном процессе) принимает в настоящее время все более широкие размеры.

Неразрушающие методы контроля

Акустические   методы

Ультразвуковые   методы

Применение ультразвуковых методов

Другие акустические методы

Ионизирующие излучения

Применение рентгеновского   и   гамма-излучений

Нейтронные излучения

Магнитные, электрические и электромагнитные методы

Дефектоскопия   металла

Толщине метр и я    .

Определение напряжений

Определение положения арматуры в железобетоне, толщины защитного слоя и диаметра стержней

Определение влажности древесины

Контроль проникающими жидкостями и газами

Контроль   герметичности   соединений

Выявление трещин, выходящих на поверхность

Другие неразрушающие методы контроля

2. Основные измерительные приборы для поведения статистических и динамических испытаний.

При статических испытаниях определяют:

основные показатели, характеризующие работу исследуемого объекта под нагрузкой, а именно — перемещения и деформации; усилия и напряжения в элементах исследуемых конструкций; значения вспомогательных факторов, оказывающих влияние на результаты испытаний.

При испытаниях применяют приборы как с непосредственным отсчетом значений измеряемой величины, так и измерительные пре-образователи, позволяющие осуществлять измерения дистанционно, что существенно расширяет возможности эксперимента. Преобразователи позволяют автоматизировать процесс измерения и регистрации значений контролируемых величин и выполнять измерения в местах, не доступных для приборов с (непосредственным отсчетом.

Выпускаются измерительные устройства для следующих основных измерений:

линейных перемещений — прогибомеры, сдвигомеры, индикаторы и преобразователи линейных перемещений;

угловых перемещений — клинометры, отвесы и т. д. и преобразователи угловых перемещений;

линейных деформаций — тензометры и преобразователи линейных деформаций;

усилий— динамометры и преобразователи сил;

напряжений — преобразователи напряжений бетона, грунта и т. д.;

плотности — плотномеры и преобразователи плотности;

температуры и влажности —термометры, влагомеры и преобре-зователи температуры и влажности.

При сколько-нибудь значительном количестве установленных приборов и необходимости проведения неоднократных измерений по ним наиболее целесообразным является централизованное снятие-отсчетов с помощью соответствующих регистрирующих устройств в том числе, и с автоматической регистрацией показаний (с выдачей результатов цифропечзтающими аппаратами, а также в виде перфолент, магнитных записей и с непосредственным вводом получаемых данных в ЭВМ).

Однако в целом ряде случаев — при небольшом количестве точек измерений, несложных испытаниях или при отсутствии измерительных устройств, приспособленных для централизованных измерений, приходится пользоваться приборами, требующими снятия показаний непосредственно на месте.

4. Применение ультразвуковых методов

Отметим несколько наиболее характерных примеров.

Определение динамического модуля упругости. Скорость распространения упругих колебаний v связана с динамическим модулем упругости £дан и плотностью в проверяемого материала соотношением справедливым для случая продольных колебаний в стержне (одномерная задача).

Определяв экспериментально скорость распространения волны колебаний в элементе, длина .которого велика по сравнению с его поперечными .размерами, находим £1дНН = ^2Р, если плотность материала известна.

В массивных и плитных конструкциях, т. е. для случаев трехмерной (пространственной) и двухмерной задач, а также для поперечных колебаний зависимость между -Един и V определяется более сложными соотношениями, в которые, кроме р, входит также и коэффициент Пуассона ц, рассматриваемого материала.

Для одновременного нахождения всех трех параметров (сдин, р и (i) необходимо сопоставление, по крайней мере, трех экспериментов по определению v, произведенных в разных условиях: с применением продольных и поперечных колебаний и в конструкциях разной размерности — пространственных, плитных Н стержневых.

Определение толщины при одностороннем   доступе. В серийно выпускаемых для этой цели толщиномерах используется непрерывное излучение продольных ультразвуковых волн регулируемой частоты. На рис. 14 пунктиром показан график распространения колебаний  (условно отложенных  не вдоль, а поперек направления луча) по толщине стенки. Дойдя до противоположной ее грани, волна отражается и идет в обратном направлении. Если проверяемый размер h точно равен длине полуволны (или кратен этой величине) и противоположная пластинки при этом резко возрастают (явление резонанса), JTO сопровождается соответствующим увеличением разности потенциалов на ее поверхностях.

Замеряв соответствующую резонансную частоту f и^ зная ско-зость v распространения волн по длине 2А (суммарный ход прямого и отраженного лучей), находим проверяемую толщину по формуле

Для стали скорость продольных ультразвуковых волн практически постоянна (v = 5,7-105 см/сек), что дает возможность, меняя частоту в пределах от 20 до 100 тыс. гц, надежно измерять толщины стенок от долей миллиметра до нескольких сантиметров.

Определение глубины трещин в бетоне. Излучающий и приемный преобразователи А -и В .располагаем симметрично относительно краев трещины, на расстоянии1 а друг от друга (рис. 15). Колебания, возбужденные в А, придут в В по кратчайшему пути АСВ = У4/г2 + а2, где Л — глубина трещины. При скорости v на это потребуется время определяемое экспериментально.

Глубину трещины находим из соотношения где скорость v определяется обычно на неповрежденных участках поверхности.

По указанному методу могут быть исследованы трещины глубиной до нескольких метров.

Следует однако иметь в виду .следующее: значения v на поверхности и в глубине массива могут .несколько отличаться; длина пути АСВ немного возрастет в случае невертикальности трещины и, наоборот, может существенно уменьшиться при наличии в трещине воды, являющейся хорошим проводником ультразвуковых волн. В ответственных случаях следует поэтому данные, полученные для глубоких трещин, проверять рассмотренным контрольным бурением (см. рис.6).

Отметим также другие, практически наиболее важные области применения ультразвуковых методов.

В бетонных и железобетонных конструкциях:

определение прочности бетона (ГОСТ 17624—72) по корреляниолности зависимостям между скоростью распространения ультразвуковых волн и прочностью бетона на сжатие, устанавливаемым путем параллельных ультразвуковых и прочностных испытаний образцов бетона заданного состава и режима 'изготовления (при контроле вновь изготовляемых конструкций и деталей) или образцов, извлеченных из возведенных сооружений. В случае невозможности выемк-и образцов из уже эксплуатируемых конструкций ориентировочное определение прочности бетона возможно по рекомендуемой в ГОСТ 17624—72 зависимости; . контроль однородности бетона в сооружениях;

выявление и исследование дефектов в бетоне сквозным прозвучиванием (возможным и -при значительных толщинах бетона — до 10 м и более) и путем измерений на поверхности конструкций; о наличии и характере дефектов и повреждений судят при этом по изменениям скорости прохождения ультразвуковых волн в пределах отдельных участков поверхности (так называемый метод годографа, т. е, графика скоростей);

определение толщины верхнего ослабленного слоя бетона, расположения слоев разной .плотности я т. п.

Наличие арматуры в железобетонных конструкциях не мешает применению ультразвуковых методов, если направление прозвучивания не пересекает арматурные стержни и не совпадает с ними.

В металлических конструкциях:

импульсная дефектоскопия швов сварных соединений в стальных и алюминиевых конструкциях (ГОСТ 14782—69);

дефектоскопия основного материала;

толщинометрия; определение толщин защитных металлических покрытий; выявление ослабления сечений коррозией.

В деревянных конструкциях и конструкциях с применением пластмасс:

проверка физико-механических характеристик, проверка качества и дефектоскопия основного материала;

дефектоскопия клееных соединений и стыков.

5. Обследование конструкций и сооружений. Цель, задачи и особенности методики проверки.

Освидетельствование сооружений складывается из следующих операций, выполняемых полностью или частично в зависимости от поставленных задач и состояния исследуемого объекта:

1)   ознакомление с документацией;

2)   осмотр объекта в натуре;

3)   обмеры —проверка генеральных размеров конструкций (пролетов, высот и т. д.) и контроль сечений элементов;

4)  выявление, установление характера и регистрация трещин и

повреждений;

5)   проверка качества материала в сооружении и контроль состояния стыков и соединений.

В отдельных случаях, например в предварительно напряженных конструкциях, приходится определять также усилия и напряжения, фактически имеющие место в исследуемых элементах.

В результате освидетельствования с учетом данных соответствующих перерасчетов дается общая оценка состояния сооружения и" в случае необходимости решается вопрос о проведении статических и динамических испытаний.

Ознакомление с документацией и осмотр сооружения

К изучению документации целесообразнее приступать после предварительного (рекогносцировочного) осмотра объекта.

При освидетельствовании сооружений, предназначенных к сдаче в эксплуатацию, необходимо ознакомиться с проектной и строительно-монтажной документацией, где следует обратить особое внимание на акты скрытых работ. При освидетельствовании объектов, находящихся в эксплуатации, дополнительно должны быть изучены акты передачи в эксплуатацию, паспорт сооружения, журналы эксплуатации, документы о произведенных ремонтах   и  другие имеющиеся материалы, характеризующие службу сооружения.

Осмотр сооружения является наиболее ответственной частью освидетельствования. Его начинают с установления соответствия между предъявленной документацией и сооружением в натуре. Выявленные расхождения фиксируются, оцениваются и устанавливаются их причины. В объектах, сданных в эксплуатацию, проверяется устранение недоделок, отмеченных в актах приемки.

Далее производится детальный (по возможности) осмотр элементов сооружения, начиная с наиболее ответственных: осматриваются опорные части, заделки и соединения и проверяется их состояние и условия работы; осматриваются связи, настилы и прочие элементы, обеспечивающие надлежащую пространственную работу сооружения, и проверяется правильность их опирания и крепления; устанавливается наличие в конструктивных элементах ослаблений и надрезов, сколов и других дефектов; выявляется наличие коррозии, гниения и других повреждений материала, ухудшающих работу конструкций и снижающих несущую способность сооружения.

Отмечается (при осмотре — визуально) наличие осадок, деформирования и взаимных смещений элементов.

По результатам осмотра дается предварительная оценка состоянию сооружения в целом и намечается план дальнейшего проведения освидетельствования (инструментальных съемок, проверки качества материала в сооружении и т. д.).

Проверка основных геометрических параметров и конфигурации сооружения

При освидетельствовании должны быть проверены главнейшие размеры конструктивной схемы: длины пролетов, высоты колонн и другие геометрические параметры, от соблюдения заданной величины которых зависит напряженно-деформированное состояние элементов конструкций в процессе их службы. В отдельных случаях (если это важно с точки зрения эксплуатации или при наличии обнаруженных при осмотре отклонений) проверяется также горизонтальность перекрытий, соблюдение заданных уклонов, вертикальность несущих элементов и ограждений и т. д.

В сооружениях сравнительно простого очертания и незначительных по размерам эти контрольные измерения не являются сколько-нибудь сложными и выполняются с помощью стальных рулеток, отвесов, нивелиров и т. д.

При освидетельствовании же крупных сооружений и объектов сложной конфигурации применяют специальные инструменты для 18 ускорения процесса съемки и обеспечения ее точности. Так, проверки по вертикали производятся инструментами вертикального визирования, позволяющими производить сноску точек по высоте на 100 м и более с погрешностью, не превышающей ±2 мм. Для нивелирования в тесных и труднодоступных местах целесообразно применять гидравлические нивелиры, обеспечивающие высокую точность измерений.

При необходимости проверки больших пролетов (в 100 м и более), как например расстояния между центрами опорных площадок уже возведенных мостовых опор, применяются новейшие светодальномеры, ускоряющие процесс съемки и обеспечивающие точность порядка 1/25000 определяемой длины.

Для быстрой и надежной фиксации наружного очертания и размеров освидетельствуемого объекта целесообразно применять стеоеофотограмметрическую съемку (подробнее рассматриваемую в третьем разделе данного курса).

Проведение замеров с применением указанных специализированных инструментов, требующих тщательной предварительной выверки и учета ряда поправок, осуществляется квалифицированными геодезическими группами.

Контроль сечений и проверка очертаний ответственных элементов

В тех случаях, когда проверяемые элементы доступны для измерений, замеры сечений и проверка очертаний достаточно просты и выполняются обычно средним техническим персоналом. Для ускорения и облегчения измерений в последнее время предложен ряд приспособлений, например шаблоны с автоматической фиксацией отклонений от заданных размеров, чем в значительной степени уменьшается возможность ошибок при проведении контроля.

Более сложной является задача определения толщин в конструкциях, доступных при измерениях лишь с одной стороны. Наиболее грубым (и сравнительно еще недавно — единственным) способом измерения толщин было просверливание или, что хуже — пробивка отверстий в соответствующих местах проверяемых конструкций. Способ этот трудоемок и в большинстве случаев крайне неудобен даже при условии последующей заделки отверстий, так как связан с нарушением сплошности материала и возможностью повреждений. При освидетельствованиях же конструкций, требующих сохранения герметичности (как, например, в уже эксплуатируемых резервуарах даже самое аккуратное сверление каких-либо отверстий вообще недопустимо.

Все эти затруднения отпадают при применении для целей «тол-щинометрии» современных неразрушающих, методов контроля, рассматриваемых в следующей главе. Разумеется, применение этих методов требует наличия соответствующей аппаратуры и подготовленного для работы с ней персонала.

Осадки и смещения

Сведения об осадках и взаимных смещениях отдельных чаете;-; сооружения должны быть получены перед его освидетельствованием от геодезической службы. Эти данные проверяются на месте выборочными контрольными измерениями.

В случае отсутствия или недостаточности указанной документации и выявленных при осмотре признаков осадок и смещений для их уточнения должна быть организована геодезическая съемка.

Надежным признаком, позволяющим судить о наличии неравномерных осадок, является развитие легко отличимых по их внешнему виду осадочных трещин в сооружении. В качестве примера на рис. 4 показаны трещины, появляющиеся в перемычках многоэтажного каменного здания при осадках середины фасада {рис. 4, б) и при оседании краев здания (рис. 4, а).

При установлении наличия осадок и смещении необходимо выявить их причины и решить вопрос о требуемых профилактических мерах, например усилении фундаментов и т. д.

Развитие трещин и раскрытие швов

Обнаруженные при осмотре трещины, сколы, раскрытия швов и другие аналогичные дефекты, не подлежащие немедленному устранению, должны быть тщательно измерены и отмечены как на самом объекте, так и на соответствующих схемах. Все эти данные передаются затем эксплуатационникам для дальнейших наблюдений за состоянием сооружения.

В строительной практике наиболее распространенным (но несовершенным) способом наблюдения за трещинами являлось пер: крытие их гипсовыми маяками. При продолжающемся расширен!, трещины маяк лопается, и по ширине образовавшейся в нем щел можно судить об интенсивности раскрытия трещины под маяком; однако уменьшение трещины может быть выявлено с трудом. Надлежащую сохранность самих маяков трудно гарантировать, и способ этот в настоящее время не может быть рекомендован.

Для фиксации как раскрытия, так и уменьшения ширины трещин и швов, а также сдвигов вдоль них, используют ряд приемов. Простейшим является наблюдение за изменением взаимного положения лары меток, нанесенных на поверхность объекта по обе стороны наблюдаемой трещины или шва. Для длительных измерений пользуются различными перекрывающими трещину или шов приборами— щелемерами (в том числе, и электрического принципа действия) как поверхностными (накладными), так и глубинными. По своему устройству такие приборы аналогичны тензометрам (см. следующий раздел).

Для   определения   глубины трещин, выходящих на поверхность,    строители    применяют гибкие    металлические    щупы различной    толщины.   Однако они не могут дать исчерпывающего   представления   о действительной   глубине   трещин, постепенно,   как   правило,   сужающихся.     Точные     з-амеры производятся   путем   .применения новейших   физических методов   исследования,  как  например,      с      использованием ультразвуковых излучений (что подробнее рассмотрено в следующих главах).

В массивных бетонных .блоках при исследовании глубоких трещин пользуются методом подсечки (рис. 6), Как видно из этого рисунка, под углом 45—60° к плоскости распространения трещины пробуривают ряд скважин. Отверстия их перекрывают тампонами и в скважины нагнетают воздух или воду .под давлением в несколько атмосфер, переходя последовательно от одной скважины к другой. О глубине проникновения трещины судят при этом по выходу из нее воздуха или 'появлению на поверхности (у ее краев) мокрых пятен.

В заключение следует отметить, что поведение трещин, швов, расстройства соединений и т. п. являются важными показателями состояния сооружения. Внимательное наблюдение за швами и соединениями (и трещинами, если они имеются) при правильной сценке полученных данных позволяет своевременно поставить диагноз о скрытых нежелательных явлениях, происходящих в сооружении, и принять необходимые профилактические меры, не дожидаясь серьезных нарушений его работоспособности.

6. Испытания строительных конструкций, статистической нагрузкой (цель и задачи изготовления и оборот конструкций, освидетельствование

В зависимости от объекта и цели  эксперимента   устанавливаются:

1)  несущая способность, характеризуемая нагрузкой, при которой наступает потеря прочности или устойчивости   объекта испытания;

2)  жесткость, характеризуемая значениями перемещений, пре-дельным'и 'с точки зрения возможности  'нормальной   эксплуатации-объекта;

3)  трещиностойкость (в первую очередь для .бетонных и железобетонных конструкций); трещины должны или вообще не появляться, или раскрытие  их не должно  исключать   или  затруднять эксплуатацию вследствие потери непроницаемости, развития 'Коррозии !и т. д.; при определении трещиностойкости устанавливают также значения нагрузки, -при которой образуются трещины более допустимых по условиям эксплуатации.

Задачи испытаний

1.  При приемочных испытаниях   (при   передаче    законченных сооружений в эксплуатацию .и промежуточных приемках в процессе строительства)  проверяются состояние объекта и соответствие показателей    его  работы     проектным   и   нормативным    требованиям.

2.  Испытания уже эксплуатируемых сооружений производятся: для проверки возможности продолжения   нормальной   службы

объекта под эксплуатационной нагрузкой; необходимость такой проверки (если она не предусмотрена в плановом порядке правилами эксплуатации) -может возникать .при появлении значительных повреждений, например после пожара и в других аналогичных случаях, -ставящих под сомнение работоспособность сооружения; для выяснения возможности повышения эксплуатационной на-

грузки при реконструкции объекта или изменении характера его , использования.

3.  Испытания конструкций и деталей при их серийном изготовлении производятся путем выборочных   испытаний   отдельных   об-.раз'Цов .продукции с доведением до разрушения.

Задачей испытаний в данном случае является установление фактической несущей способности и других характеристик испытываемых образцов продукции с распространением полученных результатов на всю изготовленную партию.

4.  Научно-исследовательские испытания и испытания опытных, объектов производятся:

при применении новых конструктивных решений и для апробации новых методов расчета;

при использовании новых строительных материалов с характеристиками, требующими .проверки под действием нагрузки;

при особых режимах эксплуатации, например в полярных или тропических условиях, под действием волн и морской воды и т. л. Такие испытания могут производиться или непосредственно в натуре, или лабораторным путем с искусственным обеспечением необходимого ,режима.

С точки зрения, воздействия процесса испытаний на самые объекты, необходимо различать:

объекты, которые после их испытания должны быть сохранены для эксплуатации,— в этом случае, появление в результате испытания каких-либо неисправимых повреждений или нежелательных остаточных деформаций недопустимо,

объекты, не предназначенные для дальнейшей эксплуатации, — в этом случае, если это необходимо для решения поставленных задач, объект может быть доведен до разрушения.

Выбор элементов для испытания

При приложении .нагрузки к сооружению в работу вовлекаются или все его конструктивные элементы, или лишь отдельные их совокупности, ближайшие к месту загружения. Так, нагрузка, приложенная к проезжей части моста в любом месте по длине его пролета, обусловливает появление внутренних сил во всех элементах поясов и решетки несущих ферм; не включаются в работу лишь отдельные так называемые «нулевые» стержни. При испытаниях подобного рода сооружений нескольких положений нагрузки бывает достаточно для обеспечения .интенсивной работы всех главнейших элементов. Задача выбора элементов при назначении программы испытаний сводится в данном случае к решению вопроса, где именно целесообразнее размещать измерительные приборы для оценки работоспособности и состояния сооружения в целом.

С иным положением приходится иметь дело в .большинстве объектов промышленного it гражданского строительства, состав--ленных обычно из многочисленных однотипных элементов в определенном их сочетании. Так, например, в многоэтажном промышленном здании каркасного тжта нагрузка, приложенная на небольшом участке какого-либо из перекрытий, передается на фундаменты через ближайшие ригели « колонны; колонны ».ригели, удаленные -на несколько пролетов от места загружения, почти невовлекаются .в работу. Слабо или совсем не деформируются примыкающие ненагруженные плиты того' же перекрытия, и практически совершенно- не работают перекрытия других этажей.

При исследованиях подобного рода сооружений выбор элементов для испытания связан непосредственно с выбором места приложения нагрузки. При этом руководствуются следующими соображениями:

1)  количество загружаемых элементов должно быть минимальным, во избежание чрезмерных затрат времени и средств, необходимых для проведения статических испытаний;

2)  испытаниями должны    быть    охвачены все основные   виды несущих элементов исследуемой конструкции. В .первую   очередь испытывают элементы, работающие наиболее интенсивно, и элементы с обнаруженными в них дефектами и   повреждениями, надлежащая работоспособность которых сомнительна;

3)  отбирают элементы с возможно более четкой схемой статического опирания и закрепления.   При   прочих   равных  условиях желательно   выбирать   элементы,   свободные от дополнительных, связей с привыкающими частями сооружения, которые могут вносить трудноучитываемые искажения в работу   исследуемых   элементов.

При отборе образцов серийного изготовления для их контрольных испытаний исходят из следующих соображений.

Для суждения о качестве изделий рассматриваемой партии должны быть испытаны наилучшие и наихудшие образцы. Отбор для статических испытаний производится на основании осмотра, контроля неразрушающими 'Методами и .предварительной вибрационной проверки. Усредненная оценка дается по. результатам испытания образцов в состоянии, наиболее характерном для большинства изделий данной партии.

Выбор схемы загружения

Нагрузочная схема уточняется одновременно с выбором элементов для испытания, поскольку эти задачи взаимосвязаны.

Выбранная схема распределения нагрузок должна обеспечить появление в исследуемых элементах необходимых напряжений и деформаций, достаточных для выявления определяемых характеристик, но при этом следует учитывать имеющиеся реальные возможности (наличие определённых видов нагрузки и загрузочных приспособлений) и стоимость испытания. Последнее очень существенно, .поскольку уменьшение требуемой нагрузки упрощает и удешевляет процесс проведения испытаний и позволяет укладываться в более короткие сроки при нагружении и разгрузке.

7. Проведение, отработка и оценка результатов статистических испытаний.

Большая трудоемкость и стоимость статических загружений, наряду с трудностью (а в отдельных случаях и невозможностью) повторения испытаний требуют тщательной предварительной отработки их программы. Правильность ее выбора в значительной степени предопределяет как эффективность всей предстоящей работы, так и надежность всех данных, получаемых в результате испытания.

Перед началом испытаний должна быть проведена необходимая подготовка: смонтированы нагрузочные приспособления и подготовлена нагрузка; установлены лодмости и ограждения; обеспечено, если это вызывается условиями испытаний, дополнительное освещение мест установки приборов; согласованы перерывы в эксплуатации исследуемого объекта и т. д.

Предварительные подсчеты. Уточняется требуемая испытательная нагрузка и определяются соответствующие этой нагрузке значения перемещений, деформаций, напряжений и усилий, возникающих в исследуемых элементах .конструкций.

Такие подсчеты являются продолжением перерасчетов, выполняемых по результатам освидетельствования (см. выше раздел два, гл. IV) и производятся с учетом всех выявленных отри этом отступлений от проекта, уточненных характеристик материала, обнаруженных ослаблений и т. д. В сооружениях с неявно выраженной расчетной схемой (допускающей выбор нескольких возможных вариантов) предварительные подсчеты должны быть выполнены по всем этим схемам. Сравнение с результатами испытаний позволяет в дальнейшем выбрать из них наиболее близкую к действительной работе сооружения.

Аналогично поступают в отношении модуля упругости и других характеристик материала, если до начала испытания значения их не могут быть надежно определены. Эти подсчеты ведутся в пределах возможных диапазонов с дальнейшим уточнением фактических значений по результатам испытаний,

Размещение приборов

Перед испытанием составляется схема расположения измерительных приборов с указанием их типа и характеристик. При этом учитываются-следующие положения:

1)   измерения наиболее ответственных параметров, определяющих работоспособность сооружения, следует (для исключения возможности ошибок) дублировать,    применяя    приборы   различного принципа действия. Так, например, прогиб ферм, измеренный с помощью лрогибомеров,   целесообразно  -проверять  'путем  нивелирования;

2)   к группам однотипных приборов добавляется   контрольный, находящийся в тех же условиях, но расположенный на элементе, не участвующем в работе сооружения. Изменение показаний контрольного прибора позволяет   учесть   влияние   внешних   факторов   на результаты   измерений   и   внести   в   них   соответствующие   поправки;

3)   в то же время не следует без особой в этом необходимости увеличивать общее число устанавливаемых приборов. Лишние приборы удлиняют   снятие   отсчетов и, не принося     особой   пользы, усложняют    проведение    испытаний    и    обработку    их    результатов;

4)   при прочих равных условиях приборы нужно устанавливать там, где измеряемые показатели достигают наибольших значений. Нецелесообразно ставить приборы в зоне «нулевых» отсчетов (например, тензометры вдоль нейтральной оси изгибаемого элемента), поскольку даже небельшие погрешности измерений в данном случае будут сильно искажать получаемые результаты.

1. Размещение приборов при измерении прогибов.

2. Размещение приборов при измерении углов наклона.

3. Размещение приборов при измерении деформаций.

§ 3. Основные работы, выполняемые в процессе

испытания

Установка приборов и подготовка к наблюдениям

Измерительные приборы должны быть закреплены на испытываемой конструкции заблаговременно для обеспечения стабильности их показаний, а также защищены от внешних воздействий и случайных повреждений.

Перед длительными испытаниями наблюдение за (показаниями установленных приборов целесообразно провести в течение суток до загружения для выявления (и учета в дальнейшем) изменений их показаний при суточных колебаниях температуры.

Поверхности нагружаемых конструкций в зонах возможного появления трещин белятся для облегчения наблюдений во время испытаний. Существующие повреждения отмечаются как на объекте, так и в соответствующих ведомостях (если это уже не было сделано ранее в процессе предварительного освидетельствования). Рядом с установленными приборами в порядке последовательности взятия отсчетов краской наносят их номер. Проверяется удобство доступа ка« « приборам, так и к элементам конструкций, подлежащих наблюдению, достаточность их освещения и т. д. Проверяется выполнение всех требуемых мер по технике безопасности.

Предварительное загружение

Предварительное загружение является начальным контрольным этапом испытания. На этом этапе проверяют; готовность и надлежащее действие всех подготовленных приспособлений, в первую очередь нагрузочных; надежность крепления и правильность показаний установленных приборов, а также окончательно отрабатывают намеченный процесс проведения испытания.

Интенсивность предварительного загружения принимают обычно равной первой ступени нагрузки, предусмотренной программой испытания.

Выявленные во время загружения неудовлетворительно работающие приборы подлежат исправлению или замене. При этом может быть два случая.

Случай 1. Исследуется объект, неоднократно подвергавшийся действию внешней нагрузки. В этом случае нет оснований ожидать сколько-нибудь заметного изменения его состояния в результате еще одного загружения перед началом испытаний. Показания всех установленных приборов должны были бы, следовательно, после снятия предварительной нагрузки вернуться к своим первоначальным значениям.

Невозвращение показаний может быть результатом:

1)   так называемой обкатки, т. е. небольшого вполне допустимого смещения «нуля» прибора при первом цикле загружения. Прибор как бы прирабатывается к объекту и при   следующих   циклах дает надежные показания;

2)  дефектной установки   (которая   должна   быть   исправлена) или неудовлетворительного состояния самого прибора, подлежащего замене.

Случай 2. Исследуемый объект нагружается впервые. При первом загружении сооружений и отдельных конструкций возможно появление остаточных перемещений и деформаций, обусловленных обмятием соединений и мест опирания, осадками нагружаемых опор, взаимными смещениями элементов и т. д. Невозвращение приборов на нуль после снятия первой нагрузки не может при этом рассматриваться как показатель дефектности их установки.

Для выявления неудовлетворительно работающих приборов в данном случае требуется внимательное наблюдение за изменением их показаний как при приложении первой нагрузки, так и при постепенном ее снятии.

3-3. Запись показаний приборов

Непременным условием является максимально возможное соблюдение одновременности записи по всем установленным' приборам. Наилучшим образом это требование обеспечивается при автоматической регистрации показаний.

При обычной записи число приборов, поручаемых каждому наблюдателю, должно быть по возможности небольшим. После записи показаний по всем приборам рекомендуется делать повторный отсчет по первому из них. Разность двух последовательных показаний дает важную для оценки результатов характеристику интенсивности развития пластических деформаций после каждой ступени нагружения.

Помимо записи показаний приборов, должны тщательно отмечаться: 1) время записи и 2) условия проведения испытания (данные об изменениях температуры и других атмосферных факторов, случайные толчки и удары, воспринимаемые исследуемыми конструкциями и т. д.), которые могут быть использованы при оценке получаемых результатов.

Наблюдения за состоянием нагружаемого объекта

Перед: началом испытаний отмечают все трещины, сколы и другие повреждения, обнаруженные в элементах нагружаемых конструкций. После приложения каждой ступени нагрузки производится повторный их осмотр для выявления как вновь появляющихся повреждений,.так и степени развития уже имеющихся.

Отметки на поверхности элементов осуществляют нанесением краской тонкой черты рядом с каждой трещиной (но не поверх нее); аналогично, с небольшим отступлением, обводят контуры сколов и других повреждений. Концы трещин отмечают поперечным штрихом, рядом 'С которым пишут ступень нагрузки, соответствующей отмечаемой длине трещины. Совокупность таких отметок дает наглядную картину постепенного развития повреждений по мере роста испытательной нагрузки.

Повреждения отмечаются в специальных ведомостях, а также (что очень целесообразно) наносятся от руки с примерным соблюдением масштаба на форматках с вычерченной на них разверткой контролируемых деталей. Аналогично должны отмечаться и расхождения в швах и соединениях, искривления и взаимные сдвиги элементов и т, д.

В процессе загружения и после окончания испытания необходима фотосъемка, особенно поврежденных мест. Снимки являются важным документальным подтверждением результатов испытания. Наличие серии таких фотографий значительно облегчает как обработку полученных данных, так и их оценку.

8. Испытание строительных конструкций динамической нагрузкой.

Динамические испытания, как правило, менее трудоемки и проводятся быстрее, чем испытания статические, связанные с приложением н снятием громоздкой нагрузки и длительным выдерживанием ее на объекте *. Но, с другой стороны, при динамических испытаниях требуется обеспечение безотказного действия ряда механизмов (источников динамических воздействий, регистрирующих приборов и т. д.) и четкое соблюдение синхронности их включения и работы.

Разработка программы, предусматривающей все взаимосвязанные детали предстоящих испытаний, является поэтому первым и наиболее важным предварительным этапом.

Подготовительные работы — крепление конструкций, устройство подмостей и ограждений, подводка освещения к местам установки приборов н т. д., остаются, в основном, теми же, что и при статических испытаниях. Дополнительно необходимы: устройства для крепления вибрационных машин и приложения ударных нагрузок; амортизирующие прокладки, предохраняющие элементы сооружения от повреждений при ударах; устройства для искусственного возбуждения толчков при пропуске подвижной нагрузки и т. д.

Меры по технике безопасности дополняются установкой ограждений у механизмов, создающих динамические воздействия; при пропуске подвижной нагрузки на больших скоростях предусматривают меры для исключения возможности несчастных случаев.

Размещение приборов и проведение испытаний

Приборы должны быть помещены в тех сечениях и точках объекта, где наиболее отчетливо могут быть выявлены значения определяемых параметров. Поскольку при динамических испытаниях в ряде случаев применяются довольно сложные приборы (имеющиеся в распоряжении испытательных групп обычно в ограниченном количестве), существенна возможность неоднократного использования одного и того же прибора с установкой его в разных позициях. Вызываемое этими перестановками некоторое увеличение длительности всей работы компенсируется сокращением количества необходимой аппаратуры и обслуживающего ее квалифицированного персонала.

Так же как и при статических испытаниях, наиболее ответственные измерения рекомендуется дублировать и применять для сопоставления результатов приборы различного принципа действия. В то же время не следует без достаточного для этого основания увеличивать общее количество точек измерения во избежание ненужного усложнения как самого испытания, так и обработки его результатов.

Отметчики времени. Для анализа записи динамических процессов и сопоставления показаний, установленных в разных местах приборов, необходимо четко отмечать время измерения. Такие отметки синхронно наносятся :на все диаграммы при замыкании слаботочной цепи, в которую должны быть включены регистрирующие устройства всех действующих приборов.

Замыкание цепи производится или автоматически, например, при нажатии специально установленных педалей при въезде и сходе подвижной нагрузки с объекта, или включением (вручную специального контакта в нужный момент времени. Для повторных отметок, например через каждые 10—30 сек, попользуют «контактные часы», регулярно с заданной частотой замыкающие цепь.

Испытания ударной нагрузкой

Ударные испытания просты, требуют минимальной подготовки и сравнительно несложного оборудования. Наиболее удобны ударные испытания для сравнительной оценки динамических характеристик однотипных конструкций, 'например свай, 'балок и плит перекрытий. Однако, чем массивнее исследуемые элементы, тем слабее сказывается на них действие удара, что требует применения более чувствительной аппаратуры или увеличения силы удара, чем практически .и ограничивается -возможность применения данного метода испытаний.

Определяемые характеристики. Частоту и интенсивность затухания собственных колебаний, возникших в результате удара, определяют путем обработки записанных виброграмм. Очень важно, что значения рассматриваемых параметров не зависят от силы удара, Это дает возможность проверять и уточнять полученные данные путем повторной записи при дополнительных ударных воздействиях.

Возможно также использование одного и того же прибора с установкой его в разных позициях.

При ударных испытаниях могут быть исследованы также скорости распространения ударных волн, установлена форма колебаний (что, однако, удобнее делать вибрационным путем), а также исследована чувствительность сооружения к действию ударов, например, для выяснения возможности работы на данном объекте подлежащего установке прецизионного оборудования.

Если для сравнительных оценок параметров однотипных конструкций требуется уточнение только частот собственных колебаний, то вместо самопишущих приборов могут быть использованы много-язычковые частотомеры (см. рис. 109), что значительно упрощает проведение испытаний.

Испытания вибрационной нагрузкой

При испытаниях вибрационной нагрузкой в исследуемых конструкциях возбуждаются вынужденные колебания в широком диапазоне частот, включая зону резонанса.

Вибрационные испытания позволяют наиболее полно и всесторонне выявить динамические характеристики обследуемых объектов. Но, с другой стороны, для их проведения требуются специальные вибрационные машины и наличие возможности крепления я пуска их на объекте.

Определяемые характеристики. При вибрационных испытаниях получают «резонансные кривые», дающие значения измеренных величин (перемещений, деформаций и т. д. в функции частот возмущающих сил.

При обработке этих кривых могут быть получены частоты собственных колебаний исследуемых элементов и интенсивность затухания возникших колебаний.

При поддержании строго стабильного режима работы вибрационной машины регистрирующие приборы могут быть использованы неоднократно, с перестановкой их с места на место. При этом для определения перемещений можно пользоваться не только записывающими приборами (что предпочтительнее), но и приборами с визуальным отсчетом.

Определение частоты собственных колебаний можно производить даже без установки каких-либо измерительных приборов на самом объекте, поскольку момент резонанса может быть четко выявлен по положению «пики» на кривой расхода энергии вибрационной машины.

Испытания эксплуатационной нагрузкой

Основным преимуществом рассматриваемых испытаний является возможность получения данных о действительной работе как всего сооружения в целом, так и отдельных его элементов в эксплуатационных условиях. В случае, когда исследуемое сооружение уже эксплуатировалось или полностью подготовлено к использованию, такие испытания не требуют сколько-нибудь сложной подготовки и могут быть выполнены в кратчайшие сроки. К недостаткам таких испытаний относятся:

многообразие, а в ряде случаев и неопределенность возникающих силовых воздействий и трудность выделения влияния отдельных факторов;

затруднительность,   а   иногда   и   практическая   невозможность повторения испытаний с точным воспроизведением тех же условий -   загружения,   например,   при   повторных  пропусках   безрельсового транспорта и т. п.

При испытании эксплуатационной .нагрузкой определяют следующие характеристики:

значения перемещений, деформаций и усилий, возникающих в элементах сооружения под действием эксплуатационной нагрузки;

определение частоты собственных колебаний по наступлению состояния резонанса и по частоте затухающих собственных колебаний, возникающих после резкого выключения или остановки действия нагрузок;

недопустимые (т. е. вызывающие чрезмерные перемещения, деформации и напряжения) режимы работы установленного оборудования или скорости пропуска подвижной нагрузки.

Особенности испытаний эксплуатационной   нагрузкой.   При   исследованиях динамических воздействий от стационарно установлен-- ного оборудования необходимо, кроме наблюдений при нормальном режиме ^его работы, проведение таких же измерений при тяжелых условиях: ускоренном пуске, резком торможении и т. д.

При испытаниях подвижной нагрузкой должны быть предусмотрены:   наиневыгоднейшее   расположение   пропускаемой   нагрузки (т. е. вызывающее наибольшие   усилия   в   исследуемом   объекте), критические ее скорости  (соответствующие состоянию резонанса), резкое торможение и т. д. При пропуске безрельсового транспорта должны быть, кроме  того,   воспроизведены   вертикальные   удары, возможные при наличии неровностей   полотна   (имитируемых   специально уложенными подкладками), и горизонтальные воздействия при резком изменении направления   движения   машин   (например, объезд на быстром ходу препятствия, установленного на проезжей части).

Для предотвращения возможности несчастных случаев, связанных с пропуском подвижной нагрузки на больших скоростях, должны быть приняты предохранительные меры: установлены ограждения, предупредительная сигнализация и т. д.