МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

ГОУ ВПО УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра металлургии тяжелых цветных металлов

| Оценка проекта члена комиссии |  |
| --- | --- |

Получение технического кремния в электропечах

Курсовая работа

Пояснительная записка

080502 000000 0 ПЗ

| Руководитель: Кандидат технических наук, доцент | Спитченко В.С. |
| --- | --- |
| Нормо-контроллер: Кандидат технических наук, доцент | Спитченко В.С. |
| Студент ЭУМет-2 ускоренная | Игнатьев А.В. |

2007

# Задание

- Выполнить металлургические расчеты процесса получения технического кремния с составлением материального баланса

- Сделать эскиз электротермического агрегата в одной проекции

# Содержание

Задание	2

Содержание	3

Введение	4

I.Описание процесса выплавки технического кремния	5

Свойства кремния	5

Шихтовые материалы	5

Электротермические агрегаты в технологии кремния	8

Описание процесса	9

II.Расчеты состава шихты и материального баланса	10

Заданные условия	10

Расчет шихты на технический кремний	10

Заключение	17

Список используемой литературы	18

Приложение 1. Эскиз электропечи типа РКО-25	19

# Введение

В ходе работы будут произведены металлургические расчеты процесса получения технического кремния из шихтовых материалов с заданными характеристиками (таблица 1). Доли используемых восстановителей, используемых в процессе плавки приведены в таблице 4. Распределение компонентов в металл, в шлак, в газы заданы в таблицах 2 и 3. Принятая доля угара (окисления) углерода на колошнике равна 10%.

# I.Описание процесса выплавки технического кремния

## Свойства кремния

Кремний (z=14, атомная масса 28.0855) относится к IV группе периодической системы элементов Д.И.Менделеева. Атом кремния проявляет степень окисления -4, +2 и +4. По распространенности в земной коре (27.6%) кремний занимает второе место после кислорода, встречается главным образом в виде кислородных соединений (кварц, силикаты, алюмосиликаты, гидраты и.т.д.). Кремний высокой чистоты используется в полупроводниковой технике, а технической чистоты (96 – 99% Si) – в черной и цветной металлургии для получения сплавов на нежелезной основе (силумина, АК12М2МгН  и др.), легирования (кремнистые стали и сплавы, применяемых в электрооборудовании) и раскисления стали и сплавов (удаления кислорода), производства силицидов и.т.д.

Температура плавления кремния равна 1687К, кипения 3522К, а теплота плавления составляет 39.55 кДж/моль.

## Шихтовые материалы

Балансовая реакция, характеризующая процесс восстановления кремния из кремнезема углеродом при получении кристаллического кремния, может быть представлена в следующем виде:

| SiO2+2C→Si+2CO;ΔGT0=697390−359,07T, | (1) |
| --- | --- |

где ΔG –  изменение свободной энергии (энергии Гиббса), T – равновесная температуре реакции, К.

Кремнезем (SiO2) вносится в состав шихты в виде кварцита, содержащего не менее 98% SiO2. Кварциты и кварцы и широко распространены в природе [1,  табл. 7.6 стр. 219].

Углерод вносится в составе углеродистых восстановителей. К ним предъявляются высокие требования по чистоте. Чем выше содержание твердого углерода и ниже содержание золы, тем выше качество восстановителя.

К основным типам восстановителей относятся:

- Древесный уголь (берёзовый, сосновый). Содержит на сухую массу (обезвоженный) до 80% процентов твердого углерода, не более 4% золы и «летучее» остальное.

- Нефтекокс. Твердый остаток пиролиза нефти, содержащий до 96% твердого углерода, не более 0.6% золы, остальное «летучее».

- Каменный уголь (начал применяться в последние годы на сибирских заводах производства технического кремния – цеха Братского, Шелеховского алюминиевых комбинатов [1]). Уголь отличается относительно высокой зольностью (до 6%) и высоким содержанием летучих веществ (до 40%). Такие угли называют «длиннопламенными» или «газовыми». Они обладают высокой реакционной способностью и значительным удельным электросопротивлением.

- Древесная щепа. Используется в шихтах, содержащих до 40% газовых углей (для увеличения газопроницаемости печи).

Сводные данные о химическом составе минеральной части восстановителей представлены в таблице 1.

| Химический состав шихтовых материалов |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шихтовой материал | Химический состав кварцита и минеральной части восстановителей, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SiO2 | Fe2O3 | CaO | Al2O3 | MgO | TiO2 | Cтв | Wр |  | Aс | Vг |
| Кварцит | 98,3 | 0,5 | 0,2 | 0,9 | - | - | - | - |  | - | - |
| Древесный уголь | 17,3 | 1,5 | 57,0 | 4,4 | 6,3 | - | 70 | 9,5 |  | 1,5 | 19 |
| Нефтяной кокс | 55,0 | 11,2 | 17,0 | 3,6 | 6,0 | - | 85 | 3,0 |  | 0,5 | 11,5 |
| Каменный уголь | 40,9 | 15,9 | 1,8 | 32,3 | 0,44 | - | 55 | 4,5 |  | 4,22 | 36,3 |
| Древесная щепа | 17,3 | 1,5 | 57,0 | 4,4 | 6,3 | - | 10 | 36,9 |  | 1,7 | 54,1 |

где Wр – содержание влаги в рабочей массе, Aс- зола на сухую массу, Vг – содержание летучих компонентов.

## Электротермические агрегаты в технологии кремния

Основным агрегатом для выплавки технического кремния является дуговая рудотермическая одно-трехфазная  электропечь мощностью от 8 до 25 МВА. Печь представляет собой круглый стальной кожух с днищем, футерованные огнеупорной кладкой. Подина (днище) и часть высоты стен футеруются графитовыми блоками, следующий слой магнезитовым кирпичом и внешний слой – шамотом (пористый кирпич из специальной огнеупорной глины).

Подача энергии в рабочее пространство печи осуществляется с помощью одного, двух или трех электродов, выполненных из графита. Самоспекающиеся электроды в технологии кремния не применяются по причине возможно загрязнения продукта компонентами кожуха электрода и электродной массы (железо, кальций, алюминий).

Электрические параметры восстановительного процесса обеспечиваются с помощью печного трансформатора, соединенного с электродами высокоамперной короткой сетью, в которой сила тока составляет 40-80 кА, при этом напряжение электрод-ноль составляет 60-90В. По мере торцевого расхода электродов они периодически удлиняются с помощью механизмов перепуска. Регулировка заданной силы тока в электроде осуществляется путем перещения электрода по вертикальной оси. Для повышения тока электрод опускают, для понижения тока электрод понимают.

Выпуск кремния осуществляется через ледку (отверстие в футеровке) практически непрерывно в стальную футерованную изложницу.

Завалка шихты на колошник производится через труботечки, в верхней части которых находятся приемные бункера шихты.

Схема электропечи РКО-25 представлена в приложении 1.

## Описание процесса

В печи с шунтированной дугой происходит восстановление кремния из кремнезема кварцита углеродом восстановителя. Теоретическая температура начала процесса по формуле 1: 697390359.7−273=1669.21oC. Степень извлечения кремния определяется главным образом реакционной способностью восстановителей по отношению к моноокиси (SiO) кремния. В свою очередь реакционная способностью определяется величиной удельной поверхности восстановителя, доступной для проникновения газа (SiO). Иными словами реакция идет на поверхности восстановителя. В начале с образованием карбида кремния:

| SiOг+2Ст→SiCт+COг | (2) |
| --- | --- |

По мере погружения шихты в зону дуги при температурах выше 1750oC реализуется лимитирующая (определяющая скорость процесса) стадия реакции:

| SiO2+2SiC→3Si+2CO | (3) |
| --- | --- |

с образованием целевого продукта – кремния. Попутно с кремнием образуется шлак, в котором концентрируются Al2O3, CaO, MgO и SiO2. Кратность шлака (отношения массы шлака к массе металла) составляет 3-5%. Часть кремния в виде моноокиси (SiO) теряется вместе с отходящими газами, состоящими в основном из CO, CH4 и H2. В газах над колошником SiO конденсируется и разлагается по реакции:

| 2SiOт=SiO2т+Siт | (4) |
| --- | --- |

следствием чего является увеличение содержания пыли в газах. Современные печи оборудуются системами сухой газоочистки. Потери кремния с газами при нормальной работе печи не превышают 3-5%.

Температура струи кремния на выпуске составляет 1600-1750oC.

# II.Расчеты состава шихты и материального баланса

## Заданные условия

Состав шихты для производства технического кремния рассчитывают, исходя из следующих заданных условий: содержания SiO2 в кварците; принимаемого избытка твердого углерода против теоретически необходимого; количества твердого углерода, вносимого угольными электродами; количества твердого углерода, вносимого каждым видом восстановителя; содержанием влаги, золы и летучих веществ в углеродистых восстановителях. Для расчета шихты большое значение имеет правильное количественное представление о распределении оксидов и восстановленных химических элементов между товарным продуктом, шлаком и газовой фазой, которое принимается на основании экспериментальных данных.

## Расчет шихты на технический кремний

Исходные данные расчета представлены в таблицах: химический состав шихтовых материалов – таблица 1, распределение оксидов кварцита и золы восстановителей между готовым продуктом и шлаковой фазой – таблица 2.

| Распределение оксидов между продуктами плавки, % |  |  |  |  | Таблица 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оксид | SiO2 | Fe2O3 | CaO | Al2O3 |  | MgO | TiO2 |
| Восстанавливается и переходит в металл | 98 | 100 | 40 | 50 |  | - | 100 |
| Переходит в шлак | 2 | - | 60 | 50 |  | 100 | - |

Примем следующее распределение восстановленных элементов, %:

| Распределение восстановленых элементов, % |  |  |  |  | Таблица 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Элемент | Si | Fe | Ca | Al |  | Ti |
| Переходит в сплав | 96 | 95 | 85 | 85 |  | 100 |
| Улетучивается | 4 | 5 | 15 | 15 |  | - |

Количество углерода, необходимое для восстановления оксидов кварцита, рассчитывается по количеству кислорода, которое связывается в монооксид углерода при протекании восстановительных реакций (табл.4):

- Для производства 1т технического кремния потребуется пропорционально реакции (исходя из стехиометрии реакции и молекулярных масс веществ):

| SiO2 | + | 2C | → | Si | + | 2CO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 |  | 24 |  | 28 |  | 56 |

- SiO2 чистого 281000кг=60x⇒x=2143кг

- Углерода 281000кг=24x⇒x=857кг

- Учитывая содержание SiO2 в кварците (таблицы 1) рассчитываем необходимое количество кварцита 2143кг98%/100%≈2187кг

- С учетом пылевыноса кварцита необходимо 2187кг(100%−92%)100%≈2400кг

- Принимаем, что восстановитель (углерод) будет подаваться в печь в составе шихты в соответствии с пропорцией, указанной в таблице 4 (столбцы материал и массовая доля углерода). Тогда мы можем рассчитыть массу материала по формуле: [Массауглеродареакции]⋅[массоваядоляуглеродасмеси][доляуглеродатаблица1)]

| Подача углерода в печь в составе восстановителей |  |  | Таблица 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Материал | Массовая доля углерода, % | Потребуется |  |
| Нефтекокс | 40 | 857кг⋅0.40.85≈403кг |  |
| Древесный уголь | 30 | 857кг⋅0.30.7≈367кг |  |
| Каменный уголь | 30 | 857кг⋅0.30.55≈467кг |  |
| Итого: | 100 | 1237 |  |

- С учетом угара (окисления на колошнике 10%) потребуется восстановителей:

| Подача углерода в печь c учетом угара на колошнике |  | Таблица 5 |
| --- | --- | --- |
| Материал | Потребуется |  |
| Нефтекокс | 403кг0.9≈448кг |  |
| Древесный уголь | 367кг0.9≈408кг |  |
| Каменный уголь | 467кг0.9≈519кг |  |
| Итого восстановителей: | 1375 кг |  |

- В состав шлака перейдут оксиды m⋅Ac⋅%_вкомпоненте (данные таблицы 1):

| Переход оксидов в шлак из шихтовых компонентов |  |  |  |  | Таблица 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO |  |
| Из кварцита | - | 2400кг⋅0.009≈21.6кг | 2400кг⋅0.002≈5кг | - |  |
| Из нефтекокса | 448кг⋅0.005⋅0.55≈1кг | 448кг⋅0.005⋅0.36≈0.08кг | 448кг⋅0.005⋅0.17≈0,38кг | - |  |
| Из древ.угля | 408кг⋅0.015⋅0.173≈1кг | 408кг⋅0.015⋅0.044≈0.27кг | 408кг⋅0.015⋅0.57≈3кг | 408кг⋅0.015⋅0.063≈0.39кг |  |
| Из кам.угля | 519кг⋅0.042⋅0.41≈9кг | 519кг⋅0.042⋅0.323≈7кг | 519кг⋅0.042⋅0.018≈0.4кг | - |  |
| Сумма: | 11кг | 28.95кг | 9кг | 0.39кг |  |

- Сумма оксидов железа в виде Fe2O3:

  - из кварцита: 2400кг⋅0.005≈12кг

  - из золы нефтекокса: 448кг⋅0.005⋅0.112≈0.25кг

  - из золы древесного угля: 408кг⋅0.015⋅0.015≈0.09кг

  - из золы каменного угля: 519кг⋅0.042⋅0.16≈3.5кг

Итого: 15.84кг

- Рассчитаем распределение компонентов из оксидов и восстановленного кремния в сплав и шлак (на основании данных таблицы 3):

| Распределение в сплав и в шлак |  |  |  |  | Таблица 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сплав |  | Шлак |  |  |
|  | Масса оксида, металл из которого перешел в сплав | Масса металла в составе сплава, перешедшая из оксида | Масса оксида в шлаке | Доля оксида в шлаке |  |
| Fe2O3 | 15.84кг⋅0.95≈15.05кг | 15.84кг⋅112160≈11кг | 15.84кг⋅0.05≈0.79кг | 0.79кг7.31кг⋅100%≈10.8% |  |
| SiO2 | 11кг⋅0.96≈10.56кг | 10.56кг⋅2860≈4.93кг | 11кг⋅0.04≈0.44кг | 0.44кг7.31кг⋅100%≈6% |  |
| Al2O3 | 28.95кг⋅0.85≈24.60кг | 24.60кг⋅54102≈13кг | 28.95кг⋅0.15≈4.34кг | 4.34кг7.31кг⋅100%≈59.37% |  |
| CaO | 9кг⋅0.85≈7.65кг | 7.65кг⋅4056≈5.46кг | 9кг⋅0.15≈1.35кг | 1.35кг7.31кг⋅100%≈18.47% |  |
| MgO | - | - | 0.39кг | 0.39кг7.31кг⋅100%≈5.34% |  |
| Итого: |  |  | 7.31кг | 100% |  |

- Рассчитываем состав сплава

| Состав полученного сплава |  |  | Таблица 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Элемент | Масса, кг | Состав, % |  |
| Si | 1000кг⋅0.96+4.93кг≈965кг | 97% |  |
| Fe | 11кг | 1.1% |  |
| Al | 13кг | 1.3% |  |
| Ca | 5.46кг | 0.55% |  |
| Итого: | 994.46 | 100% |  |

ГОСТом определелены следующие марки технического кремния:

| Марки технического кремния |  |  |  |  |  | Таблица 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка кремния | Содержание кремния, % не менее | Содержание примесей, % не более |  |  |  |  |
|  |  | Fe | Al | Ca | Σ |  |
| Кр00 | 99.0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.0 |  |
| Кр0 | 98.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1.2 |  |
| Кр1 | 98.0 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 2.0 |  |
| Кр2 | 97.0 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 3.0 |  |
| Кр3 | 96.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 4.0 |  |

Таким образом, получившийся продукт соответствует марке Кр3.

- Рассчитываем кратность шлака: 7.31кг994.46кг⋅100%≈0,74%

- Рассчитываем образование СО в реакции: SiO2+2C→Si+2CO, 281000кг=56x,x=2000кг

- Рассчитываем массу «летучих» компонентов, образующихся из компонентов шихты и выносимых вместе с газами:

  - Из нефтекокса: 448кг⋅0.115≈51.52кг

  - Из древесного угля: 408кг⋅0.19≈77.52кг

  - Из каменного угля: 519кг⋅0.363≈188.4кг

  - Итого «летучих»: 317.44кг

- Рассчитываем содержание влаги в шихтовых материалах:

  - В кварцит: 0кг

  - В нефтекокс: 448⋅0.03≈13.44кг

  - В древесном угле: 408кг⋅0.095≈38.76кг

  - В каменном угле: 519кг⋅0.045≈23.36кг

Итого влага: 75.56кг

- Полная масса газов составляет: 317.44кг+75.56кг+2000кг=2393кг

- Составляем материальный баланс в расчете на 1т готового сплава:

| Материальный баланс |  |  |  |  | Таблица 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задано |  |  | Получено |  |  |  |
| Кварцит | 2400кг | 63.58% | Тех.кремний (сплав) | 994.46кг |  | 26.34% |
| Нефтекокс | 448кг | 11.87% | Шлак | 7.31кг |  | 0.19% |
| Древесный уголь | 408кг | 10.8% | Газы | 2393кг |  | 63.4% |
| Каменный уголь | 519кг | 13.75 |  |  |  |  |
|  |  |  | Мех. вынос | 2400кг−2143кг=257кг |  | 6.8% |
|  |  |  | Потери с пылью (SiO) | 2400кг⋅0.02=48кг |  | 1.27% |
|  |  |  | Неувязка | 75.23кг |  | 2% |
| Итого: | 3775кг | 100% | Итого: | 3775кг |  | 100% |

# Заключение

В результате работы произведены расчеты процесса получения технического кремния, составлен материальный баланс, рассчитано, что в результате плавки c использованием шихтовых материалов заданного состава будет получен технический кремний марки Кр3.

# Список используемой литературы

- Черных А.Е., Зельберг Б.И. Производство кремния, изд. «МАНЭБ», Иркутск, 2004

- Гасик М.И., Лякишев Н.П. Теория и технология электрометаллургии ферросплавов. Учебник для вузов. СП «Интермет Инжиниринг», Москва, 1999

# Приложение 1. Эскиз электропечи типа РКО-25

- Кожух

- Футеровка

- Водоохлаждение

- Ограждение короткой сети

- Короткая сеть

- Установка экранов

- Гидроподъемники

- Устройство перепуска электродов

- Электрододержатель