МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ

#### Кафедра металлургии

чёрных металлов

##### Курсовая работа

«Пределы обезуглероживания металлического расплава под окислительным шлаком»

Выполнил: студент группы

ЧМ-00-2 Дарчев Н.Н.

Проверил: Петрикин Ю.Н.

ЛИПЕЦК - 2002

Оглавление

Диаграмма состояния двухкомпонентной системы          CaO и MnO.……………………………………………………………2

Цель работы…………………………………………………………...4

Пояснение к работе………………………………………………....4

Задание для курсовой работы…………………………………....4

Расчёт энергии смешения компонентов оксидной

системы по диаграмме состояния……………………………....5

Определение пределов обезуглероживания

металлического расплава под окислительным шлаком……7

Список использованной литературы………………………….10

Цель работы

Применение теории активности и термодинамики оксидных ионных расплавов в расчётах межфазного равновесия в системе «металл-шлак». Оценка пределов обезуглероживания расплавов на основе железа и никеля, находящихся под окислительным шлаком.

Пояснение к работе

Многие мари высоколегированной стали имеют содержание углерода не выше 0,12%. Получение низких и особо низких (≤0,03%) концентрация углерода в стали и сплавах на никелевой основе является важной задачей в теории и практике металлургического производства. Значительная роль в этом отводится окислительной способности шлаков. Содержание углерода при длительных выдержках металла под окислительным шлаком стремится к постоянной величине, которая представляет собой фактический предел обезуглероживания. Этот предел зависит от составов шлака и металла, а также от температуры.

# Задание к работе

- Вычислить энергию смешения компонентов системы CaO-MnO.

- Рассчитать пределы обезуглероживания металлического расплава под окислительным шлаком при температуре 1600 0C.

Расчёт энергии смешения компонентов оксидной системы по диаграмме состояния.

Вывод уравнения энергии смешения компонентов двухкомпонентной системы.

lna1=ΔHплR1Tпл−1T1

RTlnγ1=x22Q1,2

a1=γ1x1ν1

lna1=ν1lnγ1+lnx1

lna1=ν1x22Q1,2RT1+lnx1

ΔHплR1Tпл−1T1=ν1x22Q1,2RT1+lnx1

ΔHплRν11Tпл−1T1−lnx1=x22Q1,2RT1

Q1,2=RT1x22ΔHплRν11Tпл−1T1−lnx1

Q1,2=ΔHплT1−Tплν1x22Tпл−RT1lnx1x22

ΔQ1,2=ΔHплT−Tпл1ν1x22Tпл1ΔΔHпл1ΔHпл1+ΔTTпл1−TTTпл1+1+2Δx2x2+RTlnx1x22ΔTT+Δx1x1lnx1+2Δx2x2

Расчёт энергии смешения CaO и MnO.

ΔHплCaO=79950Дж

Tпл=2570О.С=2843K

T2=1930.ОC=2203K

В точке I 20% CaO и 80% MnO

x1=20562056+2071=0,56  x2=80718056+8071=0,44

Q1,2=79950∗2203−28431∗0,442∗2843−8,31∗2203*ln0,560,442=−38136Дж

Q1,2=−38136Дж≈−38кДж

ΔQ1,2=79950∗2203−28431∗0,442∗2843∗379950+72203−284322032843+1+2∗0,020,44+

+8,31∗2203*ln0,440,562∗72203+0,010,44*ln0,44+2∗0,030,56=−10789,71Дж

ΔQ1,2=−11кДж

Q1,2=−38±11кДж

ΔHплMnO=54430Дж

Tпл=2058.OC=2331K

T=2200O.C=2473K

В точке 2 60% CaO и 40% MnO

x1=60716071+4056=0,54   x2=40566071+4056=0,46

Q2,1=544302331−24731∗0,462∗2473−8,31∗2331*ln0,540,462=40264.37Дж

ΔQ2,1=544302331−24731∗0,462∗2473∗554430+1422331−247323312473+1+2∗0,010,46+

+8,31∗2331*ln0,540,462∗1422331+0,010,54*ln0,54+2∗0,010,46=23831,33Дж

ΔQ2,1≈24кДж

Q1,2=40±24кДж

Вывод по расчёту энергии смешения CaO и MnO.

Полученные в результате расчёта значения энергии смешения CaO и MnO незначительно отличаются друг от друга. Этот факт указывает на то, что система CaO-MnO представляет собой идеальный раствор, для которого Q2,1=Q1,2.  Принимая во внимание то, что полученные значения энергий смешения имеют разные знаки, можно предположить, что энергия смешения   CaO и MnO равна нулю.

Определение пределов обезуглероживания металлического расплава под окислительным шлаком.

## Состав шлака

| Вещество | Ni | Fe | FeO | NiO | CaO | CaF2 | SiO2 | MgO | Al2O3 | (C)факт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание в шлаке (% по массе) | 30 | 70 | 13,20 | 0,46 | 59,5 | 10,86 | 4,55 | 5,43 | 6,00 | 0,047 |

nFeO=13,2072=0,183

nNiO=0,4674,7=0,006

nCaO=59,5+10,8656=1,256

nMgO=5,4340,3=0,135

nSiO2=4,5560=0,076

nAl2O3=2∗6,00102=0,118

n=1,774

xi=νini/νini

x1=0,1831,774=0,1032

x2=0,0061,774=0,0034

x3=1,2561,774=0,7080

x4=0,1351,774=0,0761

x5=0,0761,774=0,0428

x6=0,1181,774=0,0665

xi=1

| N компонента | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оксид | FeO | NiO | CaO | MgO | SiO2 | Al2O3 | - |
| Мол.. вес | 72 | 74.6 | 56 | 40.3 | 60 | 102 | - |
| Число мол. комп | 0.183 | 0.006 | 1.256 | 0.135 | 0.076 | 0.11 | 1.774 |
| Xi | 0.1032 | 0.0034 | 0.7080 | 0.0761 | 0.0428 | 0.0665 | 1 |

γ1=exp1RTi=26xiQ1,i−i=15j=i=16xixjQi,j==exp1RTx6Q1,6−x1x6Q1,6−x3x6Q3,6−x5x6Q5,6−x3x5Q3,5−x4x5Q4,5

Q1,6=−25100Дж     Q3,6=−104500ж     Q5,6=125400Дж     Q3,5=Q4,5=−112900Дж

γ1=exp

aFeO=γ1x1=1,6815∗0,1032=0,1735

lgaOaFeaFeO=−6320T+2,734=−63201873+2,734=−0,640

aFe=nFenNi+nFe+nc=%Fe/M(Fe)%FeM(Fe)+%NiM(Ni)=0,7/560,756+0,359=0,71

lgaFe+lgaO−lgaFeO=−0,742

lgaO=−0,742+lgaFeO−lgaFe=−0,742+lg0,1735−lg0,71=−1,4

aO=0,0398

%Стермод=PcoaOkγC

lgK=1160T+2,0=11601873+2,0=2,6193

K=416,2

γC=exp2,3lCNi%Ni=exp2,3∗0,012∗30=2,289

%Cтермод=10,0398∗416,2∗2,289=0,026

%Cфакт=0,047

Вывод по расчёту предела обезуглероживания металлического расплава под окислительным     шлаком.

Полученное в результате проведённых расчётов значение термодинамического предела обезуглероживания меньше, чем значение фактического содержания углерода в расплаве при той же температуре. Это говорит о том, что данная система неравновесна. Она только стремится к равновесию,  но не достигает его.

### Список использованной литературы

Петрикин Ю.Н.. Методические указания к лабораторной работе №13 по ТМР «Пределы обезуглероживания металлического расплава под окислительным шлаком»,  Липецк, 1987.