Изм

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

КП.РА.ПЗ.ДО-418-18

4

I. Технологическая часть

1.1. Технологическая  документация

|  |  | Деталь: Коромысло клапана в сборе |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № детали: 130-1007110-А |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал: - Коромысло-сталь 45ЛК-1 ГОСТ 977-58 - Втулка-бронза БрОЦС 4-4-2,5, ЦМТУ 512-41 |  |  | Твердость: HRC 56-62 |  |  |  |
| Обозначение по эскизу | Наименование дефектов | Способ устранения дефектов и измерительные инструменты | Размеры, мм |  |  |  |  | Заключение |
|  |  |  | номинальный | допустимый без ремонта |  | допустимый для ремонта |  |  |
| 1 | Трещина на коромысле | осмотр | - | - |  |  | - | браковать |
| 2 | Износ отверстия во втулке | Пробка 22,10 мм или нутромер индикаторный 18-35мм | 22+0,020+0,050 | 22,10 |  |  | Более 22,10 | Ремонтировать. Замена втулки |
| 3 | Износ сферической поверхности коромысла | Шаблон R=10.0 мм | отсутствие просвета | Наличие просвета в средней части сферической поверхности на дуге не более 3 |  |  | Наличие просвета в средней части сферической поверхности на дуге более 3 мм но не более 5 мм | Ремонтировать. Шлифование по шаблону R=10,0 мм. При наличии просвета более 5 мм-наплавка сферической поверхности. |
|  | Резьбы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | М9-кл. 1 |  |  |  |  |  |  |  |

\

Изм

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

КП.РА.ПЗ.ДО-418-18

5

Изм

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

КП.РА.ПЗ.ДО-418-18

6

1.2. Разработка маршрутов ремонта коромысла клапана в сборе.

Маршрут №1

- Износ отверстия во втулке

- Износ сферической поверхности коромысла

- Срыв резьбы М9-кл 1

Заключение:

Для разработки технологического процесса принять маршрут №1, т.к. в данном маршруте включены дефекты часто встречающиеся в процессе эксплуатации.

1.3. Выбор рациональных способов устранения дефектов по принятому маршруту.

Дефект №1

Износ отверстия во втулке

- замена втулки

Заключение:

Рациональным способом устранения данного дефекта будет замена втулки т.к этот способ единственный для данного дефекта

Дефект №2

Износ сферической поверхности коромысла.

1. Наплавка в среде CO2.

2. Наплавка под слоем флюса.

3. Вибродуговая наплавка.

4. Наплавка в среде водяного пара.

Заключение:

Рациональным способом восстановления детали будет вибродуговая наплавка т.к. его коэффициент износостойкости больше чем у всех остальных видов следовательно увеличится ресурс работы детали.

Дефект №3

Срыв резьбы М9 Кл 1

1. Постановка дополнительной ремонтной детали.

2. Аргонно-дуговая сварка.

3. Сварка ацетиленокислородная

4. Сварка электродуговая

Заключение:

Рациональным способом устранения этого дефекта является аргонно-дуговая сварка, т.к. способ способствует получению сварочного шва высокого качества, с высокой прочностью, без пор и раковин. Высокая производительность процесса, выше в 3-4 раза чем при газовой сварки,  небольшая зона термического влияния; снижение потерь энергии дуги на световое излучение, т.к. аргон задерживает ультрафиолетовые лучи. Недостатки: высокая стоимость процесса (в 3 раза дороже, чем при газовой сварке) и дефицитность аргона

Изм

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

КП.РА.ПЗ.ДО-418-18

7

1.4. Разработка схем технологического процесса по принятому маршруту

| Дефект | Способ устранения | Номер операции | Шифр | Наименование и содержание операции | Установочная база |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Износ отверстия во втулке | Замена втулки | 1 2 | 015 | Слесарная Выпрессовать старые втулки запрессовать и раздать новые Развернуть втулки под номинальный размер | Торцевая поверхность коромысла Торцевая поверхность коромысла |
| Износ сферической поверхности коромысла | Вибродуговая наплавка | 1 2 3 | 010 020 | Наплавка Наплавить сферическую поверхность. Шлифовальная Шлифовать поверхность | Торцевая поверхность коромысла Торцевая поверхность коромысла Торцевая поверхность коромысла |
| Резьба М9 Кл 1 | Аргонно-дуговая сварка | 1 2 3 | 005 015 025 | Сварочная Заварить отверстие Слесарная Зачистить накеренить сверлить отверстие нарезать резьбу номинального размера Контрольная Произвести контроль качества ремонта коромысла клапана в сборе в соответствии с требованиями технических условий ремонта автомобиля ЗИЛ-130 | Торцевая поверхность коромысла Торцевая поверхность коромысла Торцевая поверхность коромысла |

Изм

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

КП.РА.ПЗ.ДО-418-18

8

Разработка технологического процесса

| Шифр операции | Наименование и содержание операции | Оборудование | Приспособления | Инструмент |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Рабочий | Измерительный |
| 005 | Сварочная Переход 1 заварить отверстие в коромысле клапана под резьбу М9 Кл 1 на глубину 15мм | Аппарат сварочный | Держак | Электрод |  |
| 010 | Наплавочная Переход 1 Наплавить сферическую поверхность по шаблону R=12мм | Наплавочная головка | Патрон | Проволка раствор кальценированой соды | Микрометр |
| 015 | Слесарная Переход 1 выпрессовать старую втулку 26мм Н=20мм Переход 2 запрессовать новую втулку 26мм Н=20мм Переход 3 зачистить шов на коромысле клапана после сварки под резьбу М9 Кл 1 Переход 4 накернить на коромысле клапана место под резьбу М9 Кл 1 Переход 5 сверлить отверстие в коромысле клапана под резьбу М9 Кл 1 7мм на глубину 15мм Переход 6 нарезать резьбу М9 Кл 1в коромысле клапана на глубину 15мм Переход 7 Развернуть втулку 22мм до 22+0,020+0,050 Н=20мм | Пресс Пресс Зачистная машинка Станок сверлильный Станок сверлильный | Подставки Подставки Молоток Патрон Мечик Развертка | Керно Сверло Тисы слесарные Тисы станочные | Штангенциркуль Штангенциркуль Нутромер |
| 020 | Шлифовальная Переход 1 шлифовать сферическую поверхность по шаблону R=10мм | Плоско-шлифовальный станок |  | Шлифоваль-ный круг | Шаблон R=10 |

| 025 | Контрольная Переход 1 Произвести контроль качества ремонта коромысла клапана в сборе в соответствии с требованиями технических условий на ремонт автомобиля ЗИЛ-130 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 1.5 Расчет операций технологического процесса на ремонт коромысла клапана в сборе

Изм

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

КП.РА.ПЗ.ДО-418-18

9

005. Сварочная.

Переход 1. Заварить отверстие в коромысле клапана под резьбу М9 Кл 1 на глубину 15 мм.

1. Расчет основного времени.

- При аргонно-дуговой сварке.

То=60×G×A×mJ×αn

То=60×1,653×1×1,3030×7,5=0,573мин.

А=1,0 – коэффициент, учитывающий длину завариваемого шва. При заварке отверстий А=1,0. (Таб.7 Методических указаний по техническому нормированию сварочных работ.)

т=1,30 – коэффициент, учитывающий положение шва в пространстве. (Таб.8 Методических указаний по техническому нормированию сварочных работ.)

G – вес, наплавленного металла.

J – величина, сварочного тока в амперах.

αn - коэффициент наплавки. (Таб.9 Методических указаний по техническому нормированию сварочных работ.)

- Вес наплавленного металла в гр.

G=U×γ

G=0,211×7,8=1,653гр.

U – объем, наплавленного металла в см3.

γ - плотность наплавленного металла в гсм3. Сталь=7,8гсм3.

- Объем наплавленного металла в см3.

U=F×l

U=1,413×0,15=0,211см3

F=1,413см3

F – площадь, поперечного сечения наплавленного шва в см3. (Таб.6 Методических указаний по техническому нормированию сварочных работ.)

l – длина, свариваемого шва (глубина отверстии) в см.

- Площадь поперечного сечения наплавленного шва.

F=π×r2

F=3,14×0,452=1,413см3

π=3,14

r  - радиус завариваемого отверстия в см.

- Величина сварочного тока в амперах.

J=αn×d

J=7,5×4=30ампер.

αn=7,5 -  коэффициент наплавки. (Таб.9 Методических указаний по техническому нормированию сварочных работ.)

d=4 мм.  – диаметр электрода для горелки для аргонно-дуговой сварки.

2. Расчет вспомогательного времени.

Тв=Тв1+Тв2+Тв3

Тв=2,1+0,2+0,6=2,9мин.

Тв1=2,1 - вспомогательное время, связанное со швом (осмотр, очистка, удаление шлаков корки, измерения.), (Таб.10  Методических указаний по техническому нормированию сварочных работ.)

Тв2=0,2 - вспомогательное время, связанное с деталью (укладка на сварочный стол и снятие со стола, повороты и перевороты, стыкование и закрепление свариваемых деталей), (Таб.12  Методических указаний по техническому нормированию сварочных работ.)

Изм

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

КП.РА.ПЗ.ДО-418-18

10

3. Расчет оперативного времени.

Топ=То+Тв

Топ=0,573+2,9=3,473 мин.

4. Расчет дополнительного времени.

Тдоп=Топ×Кдоп100

Тдоп=3,473×13100=0,451 мин.

Кдоп=13 – величина процента дополнительного времени, учитывающего обслуживание рабочего места и отдыха исполнителя.(Таб.14  Методических указаний по техническому нормированию сварочных работ.)

5. Расчет штучного времени.

Тш=Топ+Тдоп

Тш=3,473+0,451=3,924 мин.

6. Определение величины подготовительно-заключительного времени.

Тпз=13 – (Таб.15  Методических указаний по техническому нормированию сварочных работ.)

7. Расчет сменной нормы выработки рабочему.

Нв=Тсм−ТпзТш

Изм

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

КП.РА.ПЗ.ДО-418-18

11

Нв=492−133,924=122шт.

Тсм – продолжительность рабочей смены. Тсм=492мин, при 5 рабочей недели.

8. Расчет технически обоснованной нормы времени

Тн=Тш+ТпзНв

Тн=3,924+10122=4мин.

010. Наплавочная.

Переход №1 наплавить сферическую поверхность по шаблону R=12мм

1. Расчет основного времени.

- При ручной электродуговой сварке.

То=60×G×A×mJ×αn

То=60×1,653×1×1,3030×7,5=0,573мин.

А=1,4 – коэффициент, учитывающий длину завариваемого шва. При заварке отверстий А=1,0. (Таб.7 Методических указаний по техническому нормированию сварочных работ.)

т=1,30 – коэффициент, учитывающий положение шва в пространстве. (Таб.8 Методических указаний по техническому нормированию сварочных работ.)

G – вес, наплавленного металла.

J – величина, сварочного тока в амперах.

αn - коэффициент наплавки. (Таб.9 Методических указаний по техническому нормированию сварочных работ.)

- Вес наплавленного металла в гр.

G=U×γ

G=4×7,8=31,2гр.

U – объем, наплавленного металла в см3.

γ - плотность наплавленного металла в гсм3. Сталь=7,8гсм3.

- Объем наплавленного металла в см3.

U=F×l

U=0,40×10=4см3

F=0,40см3

F – площадь, поперечного сечения наплавленного шва в см3. (Таб.6 Методических указаний по техническому нормированию сварочных работ.)

l – длина, свариваемого шва (глубина отверстия) в см.

- Величина сварочного тока в амперах.

J=20d+6d2

J=20×3+6×32=114ампер.

d=3 мм.  – диаметр электрода.

2. Расчет вспомогательного времени.

Тв=Тв1+Тв2+Тв3

Тв=1,2+0,2+0,6=2мин.

Тв1=1,2 - вспомогательное время, связанное со швом (осмотр, очистка, удаление шлаков корки, измерения.), (Таб.10  Методических указаний по техническому нормированию сварочных работ.)

Тв2=0,2 - вспомогательное время, связанное с деталью (укладка на сварочный стол и снятие со стола, повороты и перевороты, стыкование и закрепление свариваемых деталей), (Таб.12  Методических указаний по техническому нормированию сварочных работ.)

Изм

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

КП.РА.ПЗ.ДО-418-18

12

3. Расчет оперативного времени.

Топ=То+Тв

Топ=3,73+2=5,73 мин.

4. Расчет дополнительного времени.

Тдоп=Топ×Кдоп100

Тдоп=5,73×13100=0,74 мин.

Кдоп=13 – величина процента дополнительного времени, учитывающего обслуживание рабочего места и отдыха исполнителя.(Таб.14  Методических указаний по техническому нормированию сварочных работ.)

5. Расчет штучного времени.

Тш=Топ+Тдоп

Тш=5,73+0,74=6,47 мин.

6. Определение величины подготовительно-заключительного времени.

Тпз=10 – (Таб.15  Методических указаний по техническому нормированию сварочных работ.)

7. Расчет сменной нормы выработки рабочему.

Нв=Тсм−ТпзТш

Изм

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

КП.РА.ПЗ.ДО-418-18

13

Нв=492−106,47=74шт.

Тсм – продолжительность рабочей смены. Тсм=492мин, при 5 рабочей недели.

8. Расчет технически обоснованной нормы времени

Тн=Тш+ТпзНв

Тн=6,47+1074=6,6мин.

015. Слесарная.

Переход №1 выпрессовать старую втулку 26мм Н=20мм

Переход №2 запрессовать новую втулку 26мм Н=20мм

Переход №3 зачистить шов на коромысле клапана после сварки под резьбу М9 Кл1

Переход №4 накернить на коромысле клапана место под резьбу       М9 Кл 1

Переход №5 сверлить отверстие в коромысле клапана под резьбу     М9 Кл 1 7мм на глубину 15мм

Переход №6 нарезать резьбу М9 Кл 1в коромысле клапана на глубину 15мм

Переход №7 Развернуть втулку 22мм до 22+0,020+0,050    Н=20мм

Изм

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

КП.РА.ПЗ.ДО-418-18

14

1. Неполное оперативное время.

Переход №1

Тноп=Тнор×К

Тноп=1,26×0,8=1,008мин.

Тнор=1,26мин.  - (Таб.16  Методических указаний по техническому нормированию слесарных работ.).

К=0,8 – результирующий коэффициент, учитывающий удобство и конкретные условия обработки детали. (Таб.16  Методических указаний по техническому нормированию слесарных работ.).

Переход №2

Тноп=Тнор×К

Тноп=1,26×1=1,26мин.

Тнор=1,26 мин. - (Таб.16  Методических указаний по техническому нормированию слесарных работ.).

К=1- результирующий коэффициент, учитывающий удобство и конкретные условия обработки детали. (Таб.16  Методических указаний по техническому нормированию слесарных работ.).

Переход №3

Тноп=Тнор×К

Тноп=0,92×1=0,92мин.

Тнор=0,92мин.  - (Таб.14  Методических указаний по техническому нормированию слесарных работ.).

К=1 – результирующий коэффициент, учитывающий удобство и конкретные условия обработки детали. (Таб.14  Методических указаний по техническому нормированию слесарных работ.).

Переход №4

Тноп=Тнор×К

Тноп=0,10×1=0,10мин.

Тнор=0,10мин.  - (Таб.8  Методических указаний по техническому нормированию слесарных работ.).

К=1 – результирующий коэффициент, учитывающий удобство и конкретные условия обработки детали. (Таб.8  Методических указаний по техническому нормированию слесарных работ.).

Переход №5

Тноп=Тнор×К

Тноп=0,12×0,8=0,09мин.

Тнор=0,12мин.  - (Таб.6  Методических указаний по техническому нормированию слесарных работ.).

К=0,8 – результирующий коэффициент, учитывающий удобство и конкретные условия обработки детали. (Таб.6  Методических указаний по техническому нормированию слесарных работ.).

Переход №6

Тноп=Тнор×К

Тноп=1,61×1=1,61мин.

Тнор=1,61мин.  - (Таб.11  Методических указаний по техническому нормированию слесарных работ.).

К=1 – результирующий коэффициент, учитывающий удобство и конкретные условия обработки детали. (Таб.11  Методических указаний по техническому нормированию слесарных работ.).

Переход №7

Тноп=Тнор×К

Тноп=1,53×1=1,53мин.

Тнор=1,53мин.  - (Таб.10  Методических указаний по техническому нормированию слесарных работ.).

К=1 – результирующий коэффициент, учитывающий удобство и конкретные условия обработки детали. (Таб.10  Методических указаний по техническому нормированию слесарных работ.).

2. Расчет штучного времени.

Тш=(Тву+Тноп1+Тноп2+Тноп3+Тноп4+Тноп5+Тноп6+Тноп7)×(1+Х100)

Тш=(0,14+1,008+1,26+0,92+0,10+0,09+1,61+1,53)⋅(1+6100)=7 мин.

Тву=0,14мин.- норматив вспомогательного времени, связанное с установкой, закреплением и снятием детали. (Таб.21  Методических указаний по техническому нормированию слесарных работ.).

Х=6 – величина процентного отношения времени обслуживания рабочего места и отдыха исполнителя от величины оперативного времени. (Таб.22  Методических указаний по техническому нормированию слесарных работ.).

Изм

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

КП.РА.ПЗ.ДО-418-18

15

3. Определение величины подготовительно-заключительного времени.

Тпз=2,5мин.  (Таб.22  Методических указаний по техническому нормированию слесарных работ.).

4. Расчет сменной нормы выработки рабочему.

Нв=Тсм−ТпзТш

Нв=492−2,57=69шт.

5. Расчет технически обоснованной нормы времени.

Тн=Тш+Тсм−ТпзНв

Тн=7+492−2,569=14 мин.

Тсм – продолжительность рабочей смены. Тсм=492мин, при 5 рабочей недели.

020. Шлифовальнаяя.

Переход 1. Шлифовать сферическую поверхность по шаблону R=10мм

1 расчет штучного времени

Тш=(Тву+Тноп×К)×(1+Х100)

Тш=(0,14+0,95×1)×(1+8100)=2мин

Тву=0,14мин.- норматив вспомогательного времени, связанное с установкой, закреплением и снятием детали. (Таб.21  Методических указаний по техническому нормированию слесарных работ.).

Тноп 0,95 - норматив неполного оперативного времени на обработку единицы поверхности длины детали в мм

К=1 – результирующий коэффициент, учитывающий удобство и конкретные условия обработки детали. (Таб.18  Методических указаний по техническому нормированию слесарных работ.).

Х=8 – величина процентного отношения времени обслуживания рабочего места и отдыха исполнителя от величины оперативного времени. (Таб.22  Методических указаний по техническому нормированию слесарных работ.).

Тноп=Тнор×К

Тноп=0,95×1=0,95

Тнор=0,95мин.  - (Таб.18  Методических указаний по техническому нормированию слесарных работ.).

К=1 – результирующий коэффициент, учитывающий удобство и конкретные условия обработки детали. (Таб.18  Методических указаний по техническому нормированию слесарных работ.).

Изм

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

КП.РА.ПЗ.ДО-418-18

16

2. Определение величины подготовительно-заключительного времени.

Тпз=3,8мин.  (Таб.22  Методических указаний по техническому нормированию слесарных работ.).

3. Расчет сменной нормы выработки рабочему.

Нв=Тсм−ТпзТш

Нв=492−2,57=69шт.

Тсм – продолжительность рабочей смены. Тсм=492мин, при 5 рабочей недели.

Изм

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

КП.РА.ПЗ.ДО-418-18

17

4. Расчет технически обоснованной нормы времени.

Тн=Тш+Тсм−ТпзНв

Тн=2+492−3,869=9 мин.