ВВЕДЕНИЕ

В последние годы происходит быстрое развитие рынка профессиональной одежды, или "спец. одежды", включая в себя рабочую, ведомственную, защитную, корпоративную.

Следует отметить, что специальные функции профессиональной одежды в значительной степени зависят от материала, выбранного для ее изготовления. Однако при разработке текстильных материалов для спец. одежды необходимо учитывать, что на практике, при осуществлении различных видов профессиональной деятельности, обычно действуют одновременно несколько неблагоприятных факторов. Это затрудняет разработку универсальных защитных материалов. Поэтому для изготовления профессиональной, рабочей и специальной одежды создаются специальные материалы различного назначения, соответствующие общим и специальным требованиям. В настоящее время для изготовления специальной одежды в зависимости от ее функционального назначения, используют в основном ткани со специальными пропитками, а также многослойные материалы на текстильной основе, нетканые или пленочные материалы и др.

Несмотря на широкий ассортимент современных материалов для профессиональной одежды, представленный на рынке, отечественных и зарубежных компаний продолжают расширять и совершенствовать ассортимент тканей и создавать новые ткани со специальными свойствами. На рынке тканей произошли глубокие изменения. Производство текстильных материалов теперь неразрывно связано с развитием высоких технологий и становится более наукоемким.

На текстильном рынке появились и предлагаются потребителям ткани и материалы, обеспечивающие защиту от инфекций, насекомых, грибков, что очень актуально в условиях глобализации инфекции. Расширяется ассортимент грязеотталкивающих пропиток. Создана также ткань "самоочищающаяся" с микрорельефами на поверхности, не позволяющая грязи проникать в глубину. При этом одним из важнейших требований, предъявляемых к создаваемым текстильным материалам, является сохранение специальных свойств во время эксплуатации специальной одежды, изготавливаемой из этих материалов.

Известная российская компания ЗАО "Текстильный торговый комплекс "Чайковский текстиль" разработала группу тканей "Панация" для медицинского персонала. Это смесовые ткани с различной поверхностной плотностью и различным соотношением полиэфирных и вискозных волокон (ткани "Лидер", состоящие из полиэфирных и хлопковых волокон). Ткани "Панация" различают также по виду переплетений и выпускаются в различном колористическом оформлении. Для обеспечения дополнительных защитных свойств и облегчения ухода за готовыми изделиями на ткань могут быть нанесены различные виды отделок. По результатам тестирования НИИ Российской академии медицинских наук ткани "Панация" с грязеудаляющей отделкой обладают кровоотталкивающими свойствами. Компания выпускает три вида таких тканей. Характеристика этих тканей приведена в таблице 1.

ТАБЛИЦА 1.

| МАРКА ТКАНИ | СМЕСОВЫЙ СОСТАВ | ПОВ.ПЛОТН., Г\КВ.М. | ШИРИНА, СМ | ВОЗМОЖН. ОТДЕЛКА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| "Панация 160" | 65% ПЭ 35% вискоза | 160 | 145 | МО*, ГРУ* |
| "Панация 200" (арт.87307) | 67% ПЭ 33% вискоза | 205 | 150 | ГРУ |
| "Панация 200" (арт.87308) | 67% ПЭ 33% вискоза | 205 | 150 | ГРУ |

*Виды отделок:

МО - мягкая отделка, улучшает гриф ткани. Ткани с такой отделкой сохраняют     все параметры, характерные для тканей с малоусадочной отделкой.

ГРУ - грязеудаляющая отделка, благодаря которой ткань приобретает улучшенные потребительские свойства, в частности легкость удаления загрязнения при стирке.

Важным этапом в подготовке студентов специальности  7.01.01.04 « Профессиональное обучение» является выполнение курсовой работы по " Материаловедению швейных изделий".

Основой курсовой работы по материаловедению является обоснование и выбор оптимального материала для швейного изделия конкретного вида и назначения.

Курсовая работа представляет собой самостоятельное решение студентами инженерной задачи, связанной с разработкой требований к материалам для швейного изделия определенного вида, выбором конкретных материалов и разработкой рекомендаций по их обработке в условиях швейного производства

1.ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ИСССЛЕДОВАНИЙ

1.1. АССОРТИМЕНТ МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ХАЛАТА.

При выборе материалов для определенного вида изделия необходимо провести анализ ассортимента различных материалов, предназначенных для изготовления швейных изделий.

Каждый из выбранных материалов обладает комплексом своих свойств, которые в ассортиментной группе изменяются в широком диапазоне.

В условиях постоянного расширения и обновления рынка текстильных материалов довольно часто возникает необходимость создать модель из определенного материала. В  некоторых случаях требуется осуществить подбор материалов с учетом предъявляемых требований для конкретной модели.

Анализ структуры и оценка свойств используемых материалов позволяет правильно решать вопросы конструирования одежды и подбора рациональных режимов обработки изделия.

Выбор будет обоснованным и правильным в том случае, если основная ткань будет в полной мере отвечать назначению швейного изделия. Выбранный материал должен в полной мере соответствовать назначению, то есть тем условиям, в которых будет эксплуатироваться одежда из него.

Из всего  многообразия ассортимента материалов необходимо выбрать тот, который соответствует художественному образу, силуэту, форме, фактуре, туше, колориту. При этом во внимание должны приниматься такие характеристики материалов, как волокнистый состав, переплетение, характер отделки, заполнение , толщина, жесткость, цвет. Также материал должен в полной мере соответствовать назначению, то есть тем условиям, в которых будет эксплуатироваться швейное изделие.

Тема курсовой работы  - " Выбор материала для спецодежды медицинским работникам". Для изготовления медицинского халата могут быть использованы хлопчатобумажные, шелковые, искусственные и синтетические ткани.

Хлопчатобумажные ткани достаточно тонкие, обладают значительной прочностью и устойчивостью к многократным растяжениям и изгибам, замечательными гигиеническими свойствами, устойчивостью к многократным стиркам и глаженью. Вместе с тем они сминаются и не обладают формоустойчивостью.

Хлопчатобумажные ткани вырабатывают либо из чистого хлопка, либо из смеси хлопка с искусственными и синтетическими волокнами. Химические волокна добавляют, чтобы придать разнообразие внешнему виду ткани, увеличить ее несминаемость и повысить прочность к истиранию. Синтетические волокна добавляют, например, для придания растяжимости и эластичности. Качество ткани улучшают мерсеризацией, тиснением, аппретами, противозагрязняющими пропитками и др.

Переплетения хлопчатобумажных тканей разнообразны. Чаще всего используют полотняное, саржевое, сатиновое, мелкоузорчатое и производные переплетения.

Отделка хлопчатобумажных тканей бывает разнообразной. Ткани выпускают отбеленными, гладкокрашеными, с печатным рисунком.

Шелковые ткани, как правило, тонкие и легкие, обладают достаточной прочностью на разрыв, высокой воздухопроницаемостью. В то же время эти ткани легко осыпаются, их нити легко раздвигаются. Шелковые ткани из натуральных и искусственных волокон имеют плохую формоустойчивость и сильную усадку. Ткани из синтетических волокон электризуются, обладают низкими гигиеническими свойствами, но износостойки, не дают усадки, не требуют глажения, жестки и упруги.

Натуральные шелковые ткани вырабатываются из шелка-сырца; крученых нитей, в том числе крепа; шелковой пряжи. Полушелковые ткани имеют в основе хлопчатобумажную пряжу.

Шелковые ткани из химических волокон в своем составе могут иметь пряжу из искусственных, синтетических волокон или из их сочетания; комплексные нити; крученую пряжу; профилированные нити; нити фасонной крутки и прочее; используют металлизированные и эластичные нити. Ассортимент шелковых тканей из химических волокон очень велик и постоянно пополняется новыми видами.

Для выработки шелковых тканей используют переплетения всех классов. Выпускают ткани гладкокрашеные, беленые и пестротканые. Ткани и искусственных волокон подвергают малоусадочным и малосминаемым отделкам. Ткани из синтетических волокон могут иметь водоотталкивающую пропитку, отделку "лаке" и тиснение.

1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛИ ИЗДЕЛИЯ

В данном подразделе разрабатывается модель с учетом современных тенденций в развитии моды, составляется конфекционная карта. Эскиз модели представлен в приложении 1, а конфекционная карта  в приложении 2.

Данный подраздел состоит из:

- проектирования модели медицинского халата;

- описания этой модели;

- изучения и определения требований к медицинскому халату;

- составления конфекционной карты.

Описание модели изделия

Спецодежда для медицинских работников может состоять из  халата, сорочки и брюк. Мы рассмотрим поподробнее медицинский халат.

Халат из хлопчатобумажной или шелковой ткани, прямого силуэта. Застёжка центральная на пуговицы и петли.

На полочке два накладных кармана.

Спинка с цельной кокеткой.

Рукав изделия втачной, одношовный, длинный.

Воротник  пиджачного типа - с открытой горловиной, связан с отворотом борта.

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ

МЕДИЦИНСКОГО ХАЛАТА.

Требования, предъявляемые к материалам для швейного изделия, делятся на 5 групп: общие, конструкторско-технологические, эстетические, эргономические (гигиенические), требования к износостойкости (надёжности) материалов.

Первая группа. Общие требования (стандартные) включают в себя требования соответствия показателей свойств материалов стандартным нормам, которые учитываются при определении сорта (волокнистый состав, масса, плотность, ширина, разрывная нагрузка, разрывное удлинение и т. д.). Здесь же устанавливают экономическую целесообразность применения материала по показателю его стоимости, рациональной ширине и другим характеристикам.

Вторая группа. Конструкторско-технологические требования учитывают влияние свойств материала на конструкцию изделия и на особенности его технологической обработки в швейном производстве. Среди характеристик, описывающих эти требования, можно отметить раздвигаемость нитей, осыпаемость срезов, толщину, формовочную способность, сопротивление проколу иглой, усадку, жёсткость, драпируемость, теплостойкость, тангенсальное сопротивление.

Третья группа. В соответствии с эргономическими требованиями материал должен создавать и поддерживать в одежде комфортные условия при её эксплуатации. К характеристикам этих требований относятся гигроскопичность, паропроницаемость, воздухопроницаемость, пылеёмкость, электризуемость, прилипаемость, теплоёмкость и д. р.

Четвёртая группа. Согласно требованиям надёжности, материалы для одежды должны сохранять свой внешний вид и целостность в течение предусмотренного срока эксплуатации. Характеристиками этих требований являются разрывная нагрузка, стойкость к истиранию, устойчивость к светопогоде, стирке, химчистке и д.р.

Пятая группа. Эстетические требования. Учитывая направление моды, в эту группу включают требования к цвету, фактуре материала, его рисунку, блеску, форме и размерам пуговиц и т. п.

Разрабатывая требования к материалам, устанавливая нормативы по показателям основных свойств, следует учитывать вид изделия, условия его производства, назначение и условия эксплуатации.

В перечне основных характеристик свойств материалов значимость отдельных характеристик различна. Чтобы установить, какие свойства материалов при их выборе на швейное изделие следует принимать во внимание в первую очередь, а какими можно и пренебречь, необходимо среди них выделить наиболее значимые. Для этих цели можно использовать метод экспертной (социологической) оценки.

Коэффициент значимости свойств, полученный в результате экспертной или социологической оценки, проявляется в соответствующую графу таблицы. Наиболее значимые требования обозначают цифрой 1, наимение значимые − цифрой 5.

Таблица требований к изделию данного вида представлена ниже (см. таблицу 2)

На основании таблицы 2 можно сделать выводы, что гигиенические требования к материалам наиболее значимые, нежели другие.

ТАБЛИЦА 2. – ЗНАЧИМОСТЬ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ХАЛАТА.

| № | Группа требований | Наименование показателей | Значение показателей в баллах | Итог (средний балл) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие стандарты | Волокнистый состав Группа качества | 1 4 | 2,5 |
| 2 | Конструкторско-технологические | Усадка при замачивании Раздвигаемость нитей | 5 4 | 4,5 |
| 3 | Эргономические (гигиенические) | Гигроскопичность Отстирываемость Воздухопроницаемость Поверхностная плотность | 1 1 1 2 | 1,25 |
| 4 | Износостойкость (надёжность) | Устойчивость при истирании по плоскости Устойчивость к действию стирки Несминаемость Стойкость к поту | 2 1 1 2 | 1,5 |
| 5 | Эстетические | Белизна Цвет Фактура поверхности | 2 3 2 | 2,3 |

1.4. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Для спецодежды медицинских работников в основном используются хлопчатобумажные и шелковые ткани.

При соединении деталей изделия на швейной машине применяются швейные нитки (х/б) в цвет ткани.

Рекомендуемые материалы представлены в конфекционной карте.

2. ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ

2. 1. АНАЛИЗ ТКАЦКИХ ПЕРЕПЛЕТЕНИЙ

В данном подразделе  проводится анализ ткацких переплетений ткани, который заключается в определении:

- направления нитей основы и утка;

- лицевой и изнаночной сторон ткани;

После анализа ткацких переплетений выполняется их графическая зарисовка.

В процессе образования ткани на ткацком станке нити основы и утка могут по-разному переплетаться между собой. Переплетение двух взаимно перпендикулярных систем нитей основы и утка называют ткацким переплетением, или переплетением ткани.

Нити основы и утка огибают одна другую или перекрывают сразу несколько нитей другой системы, располагаясь, то с лицевой, то с изнаночной стороны ткани. Различная последовательность переплетения основных и уточных нитей создаёт на поверхности ткани разнообразные рисунки/переплетения, являющихся одной из основных характеристик тканей. Так переплетения формируют внешний вид тканей. Вследствие чего различают четыре класса ткацких переплетений:

- простые (главные);

- мелкоузорчатые;

- сложные;

- крупноузорчатые.

Изучаемые образцы выработаны полотняными переплетениями.

Полотняное переплетение − простейшее и наиболее распространенное, в котором основная и уточная нити чередуются через одну.

Схема полотняного переплетения напоминает шахматную доску. Раппорт по основе равен раппорту по утку: Rо =Rу = 2.

В полотняном переплетении наиболее короткие перекрытия, поверхность ткани обычно ровная, одинаковая с лицевой и изнаночной сторон. Полотняное переплетение придаёт ткани наибольшую прочность, большую прочность и повышенную жёсткость.

Приступая к анализу переплетений ткани, определяют направления основных и уточных нитей, лицевую и изнаночную стороны ткани, после чего начинают зарисовку переплетения.

Определение направления нитей основы и утка

Нити основы всегда располагаются вдоль кромки. Если же в образце нет кромки, ткань следует потянуть в обоих направлениях: обычно по утку ткань тянется сильнее. Если осторожно препарировать иглой, вынуть из анализируемого образца по несколько нитей обоих направлений, то можно увидеть, что нити утка изогнуты больше, чем нити основы. Нити основы обычно более гладкие и жёсткие, сильнее скрученные, чем уточные. Если в одном направлении ткани расположены крученые нити, а в другом одиночные, то крученными будут нити основы. Основные нити расположены более равномерно, параллельно друг другу, иногда в ткани сохраняются рассечки 2-3 нитей от зубьев берда.

Плотность ткани по утку менее равномерна: встречаются нити расположенные дугообразно или наложенные одна на другую, нередки перекосы ткани по утку.

Определение лицевой и изнаночных сторон ткани.

Для распознания лицевой и изнаночных сторон, ткань следует положить так, чтобы можно было сравнить оби стороны одновременно. При этом основные и уточные нити в сравниваемых образцах ткани должны располагаться в одном направлении, лицевая сторона всегда чище изнаночной, рисунок переплетения выступает на ней рельефнее, отделка её более тщательная. На некоторых тканях различие лицевой и изнаночных сторон проявляется более резко, на других оно едва различимо. В неравноплотных тканях на лицевую сторону преимущественно выступает система более плотно расположенных нитей. Некоторые переплетения подчёркивают лицевую и изнаночную стороны, что помогает их различить.

Зарисовка ткацких переплетений.

Для выполнения зарисовки переплетения сначала рассматривают с помощью оптических увеличительных средств: текстильной лупы, реже проектора или бинокулярного микроскопа при увеличении в 3-10 раз.

Перед тем как начать зарисовку переплетения на клетчатой бумаге, сдвигают нити препарированной иглой и рассматривают их в текстильную лупу.

При зарисовке каждый горизонтальный ряд − основной нити. Если в пересечении на лицевой стороне сверху лежит основная нить, клетку закрашивают, если уточная − клетку оставляют незакрашенной.

Рассматривая последовательно переплетения первоуточной нити с основными, закрашивают в первом горизонтальном ряду бумаги клетки, соответствующие лежащим сверху основным нитям. Перекрытия в переплетении чередуются в определённой последовательности в каждом ряду основы и в каждом ряду утка, образуя на поверхности один и тот же рисунок, который называется раппортом и обозначается буквой R.

Зарисовку продолжают до тех пор, пока рисунок полностью не повториться, то есть не будет зарисовано два раппорта. Если рисунок переплетения в обоих раппортах одинаков, можно считать, что зарисовка произведена правильно (рис 1.).

Образцы № 1, 2, 3

Класс простые (главные)

Вид полотняное R = 2

РИС.1.Полотняное переплетение

Лицевая сторона 	Изнаночная сторона

Лицевая сторона 	Изнаночная сторона

Лицевая сторона 	Изнаночная сторона

2. 2.РАСПОЗНАВАНИЕ ВОЛОКОН В ОБРАЗЦАХ

Для изготовления одежды используют ткани, выработанные из натурального (шерсть, шёлк, хлопок, лён), искусственного (вискозное, ацетатное, медно-аммиачное и т. д.), синтетического (лавсан, капрон, нитрон, полиакрил и др.) сырья и из смеси указанных компонентов.

Для правильного проведения технологических процессов швейного производства и рационального использования текстильных материалов по назначению необходимо знать вид волокон и их процентное содержание в тканях, трикотажных и нетканых полотнах.

В зависимости от волокнистого состава ткани делятся на однородные, смешанные и неоднородные.

Однородными называют ткани, в состав которых входит только один вид волокон или нитей (например, только волокна льна или вискозы). Также однородными могут считаться ткани в состав которых входит до 10 % волокон других видов.

Смешанными называются ткани, имеющие в составе основы и утка различные волокна, соединённые в процессе прядения. Например, в составе основы и утка присутствуют волокна шерсти, смешанные с нитроном, или волокна льна с лавсаном.

Неоднородными называют ткани, у которых основа и уток состоят из разных видов волокон. Например, основа х/б, а уток льняной. К неоднородным также относят ткани, выработанные из крученных нитей, которые состоят из одиночных нитей разного волокнистого состава. Например, ткань из натурального шёлка, скрученного с триацетатной нитью.

Неоднородные и смешанные ткани принято называть по более ценному волокну, входящему в состав пряжи или нитей: полульняные, полушерстяные и полушёлковые.

При распознавании качественного волокнистого состава используют органолептический метод, испытание на горение, микроскопические испытания.

Определение состава тканей рекомендуется проводить в следующем порядке.

Внимательно рассматривают ткань с лицевой и изнаночной сторон, обращая внимание на её цвет, блеск, пушистость, толщину и плотность.

Проводят ручную пробу на смятие. Ткань сильно сжимают в кулаке. Через 30 секунд отпускают и разглаживают рукой. Анализируют степень смятости и характер образовавшихся складок. Выдёргивают из образца основные и уточные нити. Рассматривают отдельно нити основы и утка, сравнивают их внешний вид. И те, и другие нити раскручивают, каждое из составляющих волокон оценивают по длине, толщине, цвету, блеску, извитости.

Поджигают нить и наблюдают характер горения. Оценивают  цвет пламени, наличие копоти, запах, горение в пламени и вне пламени, плавление, исследуют остаток после сжигания.

Благодаря методу горения можно определить наличие примесей и приблизительное содержание растительных, животных и химических волокон в составе ткани.

Результаты качественного анализа волокнистого состава методом горения представлены в виде таблицы (см. таблицу 3)

ТАБЛИЦА 3. −КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ВОЛОКНИСТОГО СОСТАВА (ОБРАЗЦОВ).

| Образцы | Характер горения | Остаток после горения | Характе- ристика запаха | Вид волокна |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | основа | уток |
| 1 2 3 | Горит быстро, ярко-жёлтым пламенем | Легкорассыпаемая зола серого цвета | Запах жжёной бумаги | Лён | Лён |

2. 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ, СТРУКТУРНЫХ ХААРКТЕРИСТИК И ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ.

Толщина − важное свойство волокон и нитей.

Толщина нитей характеризуется линейной плотностью − тониной, Т (текс), представляющей собой отношение массы m (мг) нити к её длине L (м):

Т= m/L,

Где m- масса нити, мг;

L- длина нити, м.

Плотность расположения нитей в ткани оценивают числом нитей основы По и утка Пу  на 100 мм. Однако она не учитывает толщину нитей и, следовательно, не может характеризовать степень заполнения ткани нитями. Для этого используют ряд характеристик заполнения и наполнения.

Каждая ткань, в соответствии с требованием стандарта, должна иметь строго установленное число основных и уточных нитей на длине (ширине) 100 мм. При несоблюдении регламентированной плотности изменяется масса, прочность, износостойкость ткани, что приводит к понижению её сортности и браку. Поэтому очень важно, чтобы каждая ткань имела установленную для неё стандартную плотность.

Для получения сравнимых показателей плотности тканей, выработанных из нитей разной толщины, вводится понятие заполнение и наполнение ткани.

Линейное заполнение характеризует плотность ткани в процентах от максимально возможной, с учётом толщины нити, и показывает какая часть площади ткани заполнена параллельно лежащими нитями основы или утка.

Линейное заполнение по основе – Ео и утку − Еу (%) рассчитывают отдельно по формулам:

Ео = dоПо  = А√То/31,6 ∙ По ;

Еу = dуПу  =  А√Ту/31,6 ∙ Пу ,

Где dо и dу − диаметры нитей, соответственно, основы и утка, мм.

dо = А√То/31,6;   dу = А√Ту/31,6,

где То и Ту − линейная плотность нитей основы и утка, текс.

Экспериментально найденные значения коэффициента А выбирают из соответствующей справочной таблицы.

Линейное наполнение по основе и по утку показывает какую часть линейного участка занимают поперечники нитей обоих систем с учётом их переплетения.

Линейное наполнение по основе Но и утку Ну (%) определяют по формуле:

Но = (dоnо + dуCу)∙По/nо;    НУ = (dуnу + dоCо)∙Пу/nу,

где nо и nу  − число нитей раппорта, соответственно, основы и утка в направлении одной системы;

Со и Су − число полей связи нитей, соответственно, основы и утка;

По и ПУ − плотность нитей, соответственно основы и утка.

Поверхностное заполнение ЕS (%) показывает, какую часть площади ткани закрывает площадь проекций нитей основы и утка:

ЕS = Ео + Еу – 0,01∙ЕоЕу .

Поверхностная пористость RS (%) показывает, какую часть от площади ткани занимает площадь сквозных пор:

RS = 100 – ЕS .	(3.6)

Коэффициент связанности по основе Ко и утку Ку  характеризует связь элементов ткани между собой и определяется отношением линейного наполнения к линейному заполнению:

Ко = Но/Ео;  Ку = Ну/Еу ;

Поверхностная плотность ткани (масса 1м2 ткани) является стандартной характеристикой.

Массу определяют на технических весах, соблюдая установленные правила.

Экспериментальным путём поверхностная плотность ткани MS (г/м2) определяются по формуле:

MS = m∙106 / LB,

где m − масса точечной пробы, г;

L − длина пробы, мм;

В − ширина пробы, мм.

Поверхностную плотность можно рассчитать по структурным показателям ткани:

MSp = 0,01(ПоТо + ПуТу)η ,

где η − коэффициент, учитывающий изменение массы ткани в процессе её выработки и отделки. Выбирается из соответствующей справочной таблицы.

При условии правильного проведения испытаний масса 1 м2 ткани, полученная определением на весах и при контрольной проверке расчётным путём, должна быть близка по значениям. Отклонение значений поверхностной плотности, полученной экспериментальными и расчётными методами, вычисляется по формуле:

∆MS = 100(MS − MSp)/ MSp.	(3.10)

Полученный результат не должен превышать 2 %.

Далее будут определены линейные размеры, структурные характеристики и поверхностная плотность  исследуемых образцов по выше приведенным формулам.

Экспериментальные и расчётные показатели линейные размеров, структурных характеристик и поверхностной плотности материалов приведены в сводной таблице 4.

Образец № 1

То =  mо/L = 1300/0,1∙ 188 = 69,1 текс;

Ту =  mу/L = 980/0,1 ∙ 140 = 70,0 текс;

Ео = dоПо = А√То/31,6 ∙ По = 1,0√8,3/31,6 ∙ 188 = 49,3 %;

Еу = dуПу = А√Ту/31,6 ∙ Пу = 1,0√8,3/31,6 ∙140 = 36,7 %;

dо = А√То/31,6 = 1,0√8,3/31,6 = 0,09 мм;

dо = А√Ту/31,6 = 1,0√8,3/31,6 = 0,09 мм;

MS = m∙106 / LB = 2,3 ∙ 100 = 230 г/м2 ;

MSp = 0,01(ПоТо + ПуТу)η = 0,01(188 ∙ 69,1 + 140 ∙ 70)0,1 = 228;

∆MS = 100(MS − MSp)/ MSp = 100(230 − 228)/230 = 0,8 %.

Нити основы	                                                                               Нити утка

Образец № 2

То =  mо/L = 1120/0,1∙ 206 = 54,4 текс;

Ту =  mу/L = 960/0,1 ∙ 138 = 69,5 текс;

Ео = dоПо = А√То/31,6 ∙ По = 1,0√7,3/31,6 ∙ 206 = 47,5 %;

Еу = dуПу = А√Ту/31,6 ∙ Пу = 1,0√8,3/31,6 ∙ 138 = 36,4 %;

dо = А√То/31,6 = 1,0√7,3/31,6 = 0,08 мм;

dо = А√Ту/31,6 = 1,0√8,3/31,6 = 0,09 мм;

MS = m∙106 / LB = 2,095 ∙ 100 = 209,5 г/м2 ;

MSp = 0,01(ПоТо + ПуТу)η = 0,01(54,4 ∙ 206 + 69,5 ∙ 138) 0,1= 208;

∆MS = 100(MS − MSp)/ MSp = 100(209,5 − 208)/208 = 0,7 %.

Нити основы	                                                                                    Нити утка

Образец № 3

То =  mо/L = 1120/0,1∙ 200 = 56,0 текс;

Ту =  mу/L = 975/0,1 ∙ 154 = 63,3 текс;

Ео = dоПо = А√То/31,6 ∙ По = 1,0√7,5/31,6 ∙ 200 = 47,3 %;

Еу = dуПу = А√Ту/31,6 ∙ Пу = 1,0√7,9/31,6 ∙ 154 = 39 %;

dо = А√То/31,6 = 1,0√7,5/31,6 = 0,086 мм;

dо = А√Ту/31,6 = 1,0√7,9/31,6 = 0,08 мм;

MS = m∙106 / LB = 2,1 ∙ 100 = 210 г/м2 ;

MSp = 0,01(ПоТо + ПуТу)η = 0,01(56,0 ∙ 200 + 63,3 ∙ 154) 0,1= 209;

∆MS = 100(MS − MSp)/ MSp = 100(210 − 209)/210 = 0,5 %.

Нити основы	                                                                          Нити утка

ТАБЛИЦА 4.- ПОКАЗАТЕЛИ ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ, СТРУКТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК, ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ РЕКОМЕНДУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ.

| № измерения | Линейные размеры точечной пробы, мм. |  | Масса точечной пробы m, г |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Длина L | Ширина В |  |
| 1 | 100 | 100 |  |
| 2 | 100 | 100 |  |
| 3 | 100 | 100 |  |

| № измерения | Число нитей на 100 мм |  | Масса пучка нитей, мг |  | Линейная плотность нити, текс |  | Расчётный диаметр нити, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | основы По | утка Пу | основы По | уткаПу | основыПо | утка Пу | основы dо | утка dу |
| 1 | 188 | 140 | 230 | 1300 | 69,1 | 70,0 | 0,09 | 0,09 |
| 2 | 206 | 138 | 209,5 | 1120 | 54,4 | 69,5 | 0,08 | 0,09 |
| 3 | 200 | 154 | 210 | 1120 | 56,0 | 63,3 | 0,086 | 0,08 |

| № измерения | Линейное заполнение, % |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ео | Еу |
| 1 | 49,3 | 36,7 |
| 2 | 47,5 | 36,4 |
| 3 | 47,3 | 39,0 |

| № измерения | Поверхностная плотность |  | Отклонение поверхностной плотности ∆MS, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Экспериментальное значение MS, г/м2 | Расчётное значение MSp, г/м2 |  |
| 1 | 230 | 228 | 0,8 |
| 2 | 209,5 | 208 | 0,7 |
| 3 | 210 | 209 | 0,5 |

2.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕХАНИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ.

В процессе эксплуатации одежды, а также при переработке ткани подвергаются разнообразным механическим воздействиям. Под этими воздействиями ткани растягиваются, изгибаются, испытывают трение.

При растяжении материала до разрыва определяют характеристики прочности и деформации материала. Прочность материала оценивается в абсолютных и относительных характеристиках.

Разрывное усилие Рp (Н) − это усилие, выдерживаемое материалом к моменту разрыва. Показатель разрывного усилия определяют непосредственно по шкале разрывной машины в момент разрыва.

Испытываемый образец ткани шириной 50 мм закрепляют в двух зажимах разрывной машины. Расстояние между зажимами варьируется от 100 (шерстяные) до 200 (прочные ткани) мм.

Закреплённый образец растягивают до разрыва. Зафиксированная в момент разрыва нагрузка является разрывной нагрузкой. Испытанию подвергают три полоски ткани, выкроенные по основе, а 4 по утку. Образцы выкраивают таким образом, чтобы один не был продолжением другого. Крайние долевые нити в полосках должны быть целыми. Необходимо, чтобы длина полосок была на 100 - 150 мм больше зажимной длины. Прочностью ткани на разрыв по основе и утку является среднее арифметическое из нескольких соответствующих испытаний образцов. Величина усилия является основным критерием при оценке механических свойств ткани и стандартным показателем её качества. Удельная разрывная нагрузка Руд (Н, daН или кгс) − разрывная нагрузка, приходящаяся на элемент структуры материала.

При оценке качества ткани в лабораториях определяют разрывную нагрузку и сравнивают её величину с нормативами стандарта.

Руд = Рp/n,

где n − число структурных элементов на ширине пробы.

Относительная разрывная нагрузка Ро (Н∙м/г) рассчитывается по формуле:

Ро,у = Рp/в MS,

где в − ширина пробы материала, м;

MS − поверхностная плотность материала, г/м2.

Абсолютное разрывное удлинение Lp (мм) − приращение длины испытываемой пробы к моменту разрыва. Значение абсолютного разрывного удлинения при испытании определяют непосредственно по шкале разрывной машины.

Относительное разрывное удлинение Еp (%) определяют как отношение абсолютного разрывного удлинения к начальной (зажимной) длине пробы Lо,у (мм):

Ео,у = 100Lp/Lо,у .

Используя полученные показатели разрывного усилия и разрывного удлинения, рассчитывают по приведённым формулам остальные показатели характеристик прочности и деформации испытываемого материала.

Драпируемость − способность материала в подвешенном состоянии под воздействием собственной силы тяжести образовывать мягкие подвижные складки.

Драпируемость ткани связана с массой и жёсткостью ткани .

Драпируемость определяется различными методами. Наиболее простой метод − испытание образца размером 200/400 мм для определения драпируемости в направлении нити основы и утка. На меньшей стороне образца отмечают четыре точки, через которые образец прокалывают иглой, формируя три одинаковые складки.

Ткань на игле сжимают пробками, образец подвешивают на игле и измеряют расстояние А между нижними углами образца ткани (см. рис. 2).

РИС.2 . Определение драпируемости методом иглы

Коэффициент драпируемости (%) определяют по формуле:

D = 100  − А/2,	(4.4)

где А − расстояние между углами нижнего края погрешностью до 1 мм.

Драпируемость считается хорошей, если получены следующие коэффициенты драпируемости: для всех хлопчатобумажных, шерстяных костюмных и пальтовых тканей − более 65 %, для шерстяных платьевых − более 80 %, для шёлковых платьевых − более 85 %.

Усадка текстильных материалов − изменение их линейных размеров после воздействия влаги, тепла и водяных паров.

Для определения усадки берут пробу 30/30, размечают точки, ткань замачивают на пол часа, отжимают полотенцем и измеряют расстояние между ранее намеченными точками.

Затем усадку вычисляют по следующей формуле:

У = (L1 − L2/L1)∙100 (%) ,	(4.5)

где L1 − длина и ширина материала до обработки, мм;

L2 − длина и ширина материала после обработки, мм.

Полученные данные приведены в виде сводной таблицы (см. таблицу 5).

Образец №1 белый

Руд(о) = Рp(о) /n = 280,0/188,0 = 1,5 Н;

Руд(у) = Рp(у) /n = 212,0/240,0 = 1,5 Н;

Ро = Рp(о) /в MS = 280,0/0,05 ∙ 230,0 =24,3;

Ру = Рp( у) /в MS = 212/0,05 ∙ 230,0 = 18,4;

Ео = 100%Lp/Lо = 26,0/200 ∙ 100% = 13,0 % ;

Еу = 100%Lp/Lу = 67,5/200 ∙ 100% = 34,0 %;

Dо = 100  − А/2 = 100 − 145,0/2 = 27,5 %;

Dу = 100  − А/2 = 100 − 110,0/2 = 45 %;

Уо = (L1 − L2/L1) ∙100 (%) = 200 − 196,0/200 ∙100 (%)  = 2,0 %;

Уу = (L1 − L2/L1) ∙100 (%) = 200 − 197,0/200 ∙100 (%) = 1,5 %.

Драпируемость

Усадка

По основе 	По утку

Образец №2зеленый

Руд(о) = Рp(о) /n = 101,5/206 = 0,5Н;

Руд(у) = Рp(у) /n = 52,7/138 = 0,38 Н;

Ро = Рp(о) /в MS = 101,5/0,05 ∙ 209,5 = 9,7;

Ру = Рp( у) /в MS = 52,7/0,05 ∙ 209,5 = 5,0;

Ео = 100%Lp/Lо = 30,0/200 ∙ 100% = 15,0 % ;

Еу = 100%Lp/Lу = 43,0/200 ∙ 100% = 21,0 %;

Dо = 100  − А/2 = 100 − 125,0/2 = 37,5 %;

Dу = 100  − А/2 = 100 − 135/2 = 32,5 %;

Уо = (L1 − L2/L1) ∙100 (%) = 200 − 196,0/200 ∙100 (%)  = 2,0 %;

Уу = (L1 − L2/L1) ∙100 (%) = 200 − 196,0/200 ∙100 (%) = 2,0 %.

Драпируемость

Усадка

По основе 	По утку

Образец №3 синий

Руд(о) = Рp(о) /n = 117,0/200,0 = 0,58 Н;

Руд(у) = Рp(у) /n = 72,0/154 = 0,47 Н;

Ро = Рp(о) /в MS = 117,0/0,05 ∙ 210 = 11,1;

Ру = Рp( у) /в MS = 72,0/0,05 ∙ 210 = 6,8;

Ео = 100%Lp/Lо = 30/200 ∙ 100% = 15,0 % ;

Еу = 100%Lp/Lу = 43,0/200 ∙ 100% = 21,0 %;

Dо = 100  − А/2 = 100 − 105,0/2 = 47,5 %;

Dу = 100  − А/2 = 100 − 110,0/2 = 45,0 %;

Уо = (L1 − L2/L1) ∙100 (%) = 200 − 196,0/200 ∙100 (%)  = 2,0 %;

Уу = (L1 − L2/L1) ∙100 (%) = 200 − 196,0/200 ∙100 (%) = 2,0 %.

Драпируемость

Усадка

По основе 	По утку

ТАБЛИЦА 5.-ПОКАЗАТЕЛИ МЕХАНИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ.

| № пробы | Разрывное усилие |  |  |  |  |  | Разрывное удлинение |  |  |  | Драпируемость D,% |  | Усадка, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | абсолют-ное Рp, Н |  | удельное Руд,Н |  | относите-льное Ро, Н∙м/г |  | абсолютное Lp, мм |  | относите-льное Еp, % |  |  |  |  |  |
|  | О | У | О | У | О | У | О | У | О | У | О | У | О | У |
| 1 1 | 280,0 | 212,0 | 1,5 | 1,5 | 24,3 | 18,4 | 26,0 | 67,5 | 13,0 | 34,0 | 10,0 | 15,0 | 2,0 | 1,5 |
| 2 2 | 101,5 | 52,7 | 0,5 | 0,38 | 9,7 | 5,0 | 28,5 | 45,0 | 14,2 | 22,5 | 15,0 | 50,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3 3 | 117,0 | 72,0 | 0,58 | 0,47 | 11,1 | 6,8 | 30,0 | 43,0 | 15,0 | 21,0 | 20,0 | 45,0 | 2,0 | 2,0 |

3.ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА

3.1. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА.

При производстве швейных изделий используют самые разнообразные материалы: ткани, трикотажные и нетканые полотна, дублированные, плёночные материалы, натуральный и искусственный мех, натуральную и искусственную кожу, плёнки, нитки, клеевые материалы, фурнитуру, отделочные и подкладочные материалы. Каждый из этих материалов обладает комплексом своих свойств, которые в ассортиментной группе изменяются в широком диапазоне. Конструкция швейных изделий и технологические режимы их изготовления зависят от свойств этих материалов.

Вычисленные образцы материалов необходимо сравнить с аналогичными нормативно-техническими документами. На основании сопоставления значений показателей основных свойств выбранных материалов для изготовления мужских брюк.

При отклонении фактических показателей от допустимых стандартных норм выполняется повторный анализ удвоенным числом измерений по тем показателям, которые не соответствуют стандартным допускам, и если полученные данные подтверждают результат первого анализа, то проводят анализ причин ухудшения свойств материала с целью устранения и повышения качества продукции.

Результаты выполненной работы представлены в таблице 6.

ТАБЛИЦА 6. ПОКАЗАТЕЛИ ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения величины показателя | Значение показателя |  |  | Показатели нормативно-технической документации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обр.1 | Обр. 2 | Обр. 3 |  |
| 1 | Волокнистый состав: Основа Уток | − | Лён | Лён | Лён | 29298-92 Ткани х\б и смешанные бытовые |
| 2 | Линейная плотность нитей: Основа Уток | текс | 69,1 70,0 | 54,4 69,5 | 56,0 63,3 | − |
| 3 | Плотность: Основа Уток | Р/10 см | 188,0 140,0 | 206,0 138,0 | 200,0 154,0 | − |
| 4 | Переплетение | − | Полотняное |  |  | − |
| 5 | Отделка | − | Гладкоокрашенная |  |  | − |
| 6 | Разрывная нагрузка: Основа Уток | Н | 25,5 19,3 | 92,5 4,8 | 10,65 6,55 |  |
| 7 | Разрывное удлинение: Основа Уток | мм | 1,5 1,5 | 0,5 0,38 | 0,58 0,47 | − |
| 8 | Драпируемость: Основа Уток | % | 10,0 15,0 | 15,0 50,0 | 20,0 45,0 | не менее 10,0 % |
| 9 | Усадка: Основа Уток | % | 2,0 1,5 | 2,0 2,0 | 2,0 2,0 | -2,0; -3,5 -2,0; -2,0 |
| 10 | Поверхностная плотность | г/м2 | 230,0 | 209,5 | 210,0 |  |
| 11 | Ширина материала | см | 80,0 | 80,0 | 80,0 | − |
| 12 | Розничная цена | грн. | 5,80 | 4,50 | 4,50 | − |
| 13 | Стойкость к истиранию |  |  |  |  |  |

3.2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЖИМАМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ, ВЫБОРУ ОБОРУДОВАНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ.

Во время носки изделия подвергаются загрязнению, в некоторых случаях возникает нарушение целостности материала на отдельных участках. Загрязнённое изделие должно подвергаться стирке или химчистке. Стирка и химчистка − процессы, проводимые с использованием химически активных веществ, поэтому выбор моющих средств или средств химчистки должен проводится с учётом волокнистого состава материалов одежды. Технологические параметры стирки и химчистки также должны выбираться с учётом волокнистого состава материалов одежды. При нарушении установленного режима обработки (pH растворов, температуры и пр.) снижается прочность материалов].

Анализ структуры и оценка свойств используемых материалов позволяют правильно решать вопросы конструирования одежды и подбора рациональных режимов обработки изделия

С учётом свойств рекомендуемых материалов определяют режимы и методы обработки изделия и их влияние на процесс изготовления (усадка, толщина, прорубаемость, раздвигаемость нитей), также разрабатываются предложения по выбору оборудования, рекомендации по эксплуатации швейного изделия (см. табл. 7,8,9).

ТАБЛИЦА 7− НИТОЧНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ИЗДЕЛИЯ.

| Наимено- вание материала | Наименование шва | Графическое и условное обозначение шва | Число стежков в 10 мм строчки | Рекомендуемые |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | иглы | Швейные нитки | Оборудование, приспособления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Лён | Стачной, с одновременным обмётыванием среза Взамок Накладной с закрытым обмётанным срезом Двойной |  | 3-5 −//− −//− −//− | 75-90 −//− −//− −//− | х/б −//− −//− −//− | 8515/690/217 «Textima», (ГДР) 1022 кл., (ПМЗ) + лапка-запошиватель 803 кл., (ПМЗ), 51 кл. (ПМЗ) 1022 кл., (ПМЗ) + лапка-рубильник |
|  | Накладной с закрытым обмётанным срезом В подгибку с закрытым срезом |  | −//− −//− | −//− −//− | −//− −//− | 1022 кл. (ПМЗ) 1022 кл. (ПМЗ) + лапка-рубильник |

ТАБЛИЦА 8 − РЕЖИМЫ ВЛАЖНО-ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ.

| Наименование волокнистого состава материалов | Температура гладильной поверхности, Сº | Удельное давление, Па | Увлажнение, % | Время выдержки, с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | утюг | пресс |
| ЛЁН | 180-200 | 3∙ 104 - 5∙ 104 | 20 | 30 | 5-10 |

ТАБЛИЦА 9 − СИМВОЛЫ ПО УХОДУ ЗА ШВЕЙНЫМ ИЗДЕЛИЕМ

| Наименование волокнистого состава материалов | Символы по уходу |
| --- | --- |
| ЛЁН |  |

Литература

- Ассортимент, свойства и технические требования к материалам для одежды / Под ред. К. Г. Гущиной. − М.: Легкая индустрия, 1978.  − 160 с.

- Бузов Б. А. Лабораторный практикум по материаловедению швейного производства: Учеб.пособие для высш. уче6. заведений легкой промышленности  3-е изд., испр., доп. − М.: Легкая индустрия, 1979. − 360 с.

- Бузов Б.А. и др. Материаловедение швейного производства. 4-е изд., перераб. и доп. − М.: Легпpомбытиздат, 1986. − 424 с.

- ГОСТы «Классификация и номенклатура показателей», «Общие технические условия», «Технические требования», «Нормативы показателей», «Методы испытаний».

- Кирюхин С.М., Додонкин Ю.В. Качество тканей. − М.: Легпромбытиздат, 1986. − 160 с.

- Модестова Т.А. и др. Материаловедение швейного производства. − М.: Легкая индустрия, 1969. − 472 с.

- Пожидаев Н.Н., Симоненко Д.Ф., Савчук Н.Г. Материалы для одежды. − М.: Легкая индустрия, 1975. − 224 с.

- Савостицкий Н.А., Амирова Э.К Материаловедение швейного производства: Учеб. пособие для студ. учреждений сред. Проф. Образования. М.: Издательский центр « Академия»: Мастерство: Высшая школа, 2001. − 240 с.

- Текстильная промышленность, п\и. 05\2002.- 24с., 05\2005

- Хатыбова Н. Р. Методические указания к выполнению курсовой работы по материаловедению швейного производства. − С.: КГИПУ, 2005. − 36с.