## Slide 1: Бетонные смеси и их основные свойства.
ЛЕКЦИЯ

## Slide 2: Свойства бетонной смеси:
  Реологические
  Технологические

## Slide 3: Реологические свойства:
  группа свойств бетонной смеси, характеризующих ее способность последовательно претерпевать упругие и вязко-пластические деформации под действием внешних сил

## Slide 4: Реологические свойства:
  Начальная прочность бетонной смеси
  Пластичность
  Текучесть

## Slide 5: Начальная прочность бетонной смеси
  Q - сдвигающее усилие, Н;
  Aq - площадь поверхности сдвига, мм2

## Slide 6: Начальная прочность бетонной смеси
  Q - сдвигающее усилие, Н;
  Aq - площадь поверхности сдвига, мм2

## Slide 7: Начальная прочность бетонной смеси
  характеризуется величиной напряжения сдвига , МПа:
  где Q - сдвигающее усилие, Н;
  Aq - площадь поверхности сдвига, мм2

## Slide 8: Пластичность
  характеризуется величиной динамической вязкости смеси , МПас

## Slide 9: Текучесть
  характеризуется величиной скорости сдвига vq , м/с

## Slide 10: u — предельное напряжение сдвига r — остаточная вязкость cr — критическое значение напряжений
dvq /dx — градиент скорости сдвига

## Slide 11: Изменение скорости течения бетонной смеси vq (градиент скорости) в зависимости от напряжения сдвига .

## Slide 12: Жесткие бетонные смеси
В них сопротивление сдвигу увеличивается за счет:
- повышенной вязкости
- появления внутреннего сухого трения между зернами заполнителя.
Уравнение Кулона
= ·tg + st,
где  — нормальное напряжение;
— угол внутреннего трения смеси;
st — структурная вязкость смеси.

## Slide 13: Тиксотропия
способность дисперсных систем терять устойчивость структуры (разжижаться) при интенсивных механических воздействиях,
а при их прекращении восстанавливать устойчивость структуры (загустевать)

## Slide 14: Технологические свойства
  Удобоукладываемость - способность бетонной смеси растекаться и заполнять форму (опалубку) при сохранении однородности своей структуры.
  Связность - способность бетонной смеси сохранять однородность структуры при транспортировании и формовании

## Slide 15: Удобоукладываемость
  Характеризуется показателями подвижности и жесткости.
  Подвижность - способность бетонной смеси растекаться и заполнять форму под действием своей тяжести
  Подвижность оценивается осадкой стандартного конуса в см

## Slide 16: Конус Абрамса

## Slide 17: Определение осадки конуса

## Slide 18: Определение осадки конуса

## Slide 19: Определение расплыва конуса

## Slide 20: Определение расплыва конуса

## Slide 21: Жесткость бетонной смеси
  способность бетонной смеси растекаться и заполнять форму под действием вибрации и сил тяжести
  Измеряется в секундах

## Slide 22: Приборы для определения жесткости бетонной смеси

## Slide 23: Прибор Вебе

## Slide 24: Прибор Вебе

## Slide 25: Прибор Красного

## Slide 26: Прибор Скрамтаева
Результат умножается на коэффициент 0,7

## Slide 27: Марки по удобоукладываемости:
СЖ3 | Более 100 с
СЖ2 | От 51 до 100 с
СЖ1 | 50 с и менее
Сверхжесткие смеси

## Slide 28: Марки по удобоукладываемости:
Жесткие смеси
Ж4 | От 31до 60 с
Ж3 | От 21 до 30 с
Ж2 | От 11 до 20 с
Ж1 | От 5 до 10 с

## Slide 29: Марки по удобоукладываемости:
Подвижные смеси
 | жесткость | осадка конуса | расплыв конуса
П1 | менее 5 с | От 1 до 4 см | —
П2 | — | От 5 до 9 см | —
П3 | — | От 10 до 15 см | —
П4 | — | От 16 до 20 см | От 26 до 30 см
П5 | — | 21 см и более | 31 см и более

## Slide 30: Связность
  Характеризуется показателями расслаиваемости:
  раствороотделение
  водоотделение

## Slide 31: Определение водоотделения

## Slide 32: Определение водоотделения
  Водоотделение w определяют по формуле
  где mw — масса воды, отделившейся при стандартных испытаниях из бетонной смеси, г;
  V — объем металлического стандартного цилиндра, дм3.

## Slide 33: Определение раствороотделения

## Slide 34: Определение раствороотделения
  Раствороотделение w определяют по формуле
  где mbs sup и mbs inf — массы раствора в верхней и нижней частях образца бетона;
  mbs — суммарная масса раствора

## Slide 35: Качество бетонных смесей оценивают
по удобоукладываемости,
средней плотности,
объему вовлеченного воздуха,
расслаиваемости (при необходимости),
сохраняемости основных свойств во времени (при необходимости)