Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования

«Сибирский государственный технологический университет»

Факультет механической технологии древесины

Кафедра технологии деревообработки

отчет

по лабораторным работам

(ТКМ. 000000. 108. ПЗ)

Руководитель:

______________ Криворотова А. И.

(подпись)

___________________________

(оценка, дата)

Разработал:

студент группы 44-1

______________ Иванов И. А.

(подпись)

Содержание

Лист

Изм.

Лист

№  документа

Подпись

Дата

ТКМ. 000000. 095. ПЗ

Листов

2

Лит

12

СибГТУ Гр. 45-1

Разработал     Иванов

Проверил       Криворотова

Утв.

отчет

по лабораторным работам

Лабораторная работа № 1	3

Лабораторная работа № 2	5

Лабораторная работа № 3	7

Лабораторная работа № 4	9

Лабораторная работа № 5	10

Лист

3

Изм.

Лист

№  документа

Подпись

Дата

ТКМ. 000000. 095. ПЗ

Лабораторная работа № 1

Изготовление цементно-стружечных плит

Приборы и материалы: лабораторный гидравлический пресс, сушильный шкаф, шаблон с пуансоном, металлическая матрица, рабочий стол, металлические прокладки, весы технические, весы товарные, поддон толщиной 4 мм, древесные частицы влажностью не более 20%, вяжущее – портландцемент М-500, сернокислый алюминий, хлористый кальций, жидкое стекло, вода, машинное масло, ортофосфорная кислота.

1 Расчет сырья

Размеры формы: L=242.6  мм, B=241.1мм, S=12мм.

Плотность плиты: ρ=1100  кгм3

Компоненты необходимо смешивать в следующих пропорциях:

стружка : цемент :  Al2SO43 : CaCl2 : вода = 40 : 100 : 1,5 : 3,5 : 55

  - Расчет массы плиты

m=ρ⋅V=ρ⋅L⋅B⋅S=0.707  кг

  - Расчет компонентов смеси

200n=mxk		xk=200n⋅m

где	m – масса плиты, кг;

n – количество каждого компонента в плите;

xk – масса искомого компонента смеси.

mстр=0,1418  кгmцем=0,354  кгmAl2SO43=0,0053  кгmжид.ст.=0,012  кгmН2О=0,194  кг

Лист

4

Изм.

Лист

№  документа

Подпись

Дата

ТКМ. 000000. 095. ПЗ

Расчет режима прессования

Продолжительность цикла прессования рассчитывается по формуле:

τц=τпр+τ

τпр=τ1+τ2+τ3+τ4+τ5+τ6+τ7

где	τ1 - время на загрузку матрицы в пресс;

τ2 - время на смыкание плит пресса;

τ3 - время на поднятие давления;

τ4 - время на выдержку под давлением;

τ5 - время на сброс давления;

τ6 - время на размыкание плит пресса;

τ7 - время на выгрузку кассеты из пресса.

τ1=1,5  сτ2=7  сτ3=1  сτ4=47  сτ5=0,5  сτ6=7  сτ7=4  с

τпр=1,5+7+1+47+0,5+7+4=68  с

- Лабораторная работа № 2

Лист

5

Изм.

Лист

№  документа

Подпись

Дата

ТКМ. 000000. 095. ПЗ

Изготовление плит на магнезиальном вяжущем

Цель работы: изготовление плит на каустическом магнезите в лабораторных условиях.

Приборы и оборудование: лабораторный гидравлический пресс, смеситель, рабочий стол, шаблон с пуансоном, весы технические, весы товарные.

Материалы: древесные частицы, каустический магнезит, хлористый магний, бишофит.

2.1 Методика проведения работы

Количество компонентов на одну плиту рассчитывается, исходя из размеров, плотности плиты и соотношения компонентов смеси:

L=0,35  мB=0,25  мS=0,01  мγ=1100  м3кг

древесина:окисьмагния:бишофит:H2O=100:100:50:50 массовых частей, т.е. сумма массовых частей составляет 300.

2.2. Расчет массы плиты

m=γ⋅V								(2.1)

где 	γ - плотность плиты, м3кг;

V - объем плиты, м3.

m=1100⋅0,35⋅0,25⋅0,01=0,963  кг

2.3. Расчет необходимого количества древесных частиц и окиси магния

Расчет каждого компонента плиты определяется с учетом их соотношения при помощи следующей пропорции:

300100=mxдр								(2.2)

где	300 – сумма соотношения массовых частей всех компонентов плиты;

Лист

6

Изм.

Лист

№  документа

Подпись

Дата

ТКМ. 000000. 095. ПЗ

100 – соответственно количество древесных частиц и окиси магния в плите;

m – масса плиты, кг;

xдр – масса древесных частиц, кг.

xдр=100⋅m300=100⋅0,963300=0,321  кг

xбишофит=50⋅m300=50⋅0,963300=0,160  кг

xH2O=50⋅m300=50⋅0,963300=0,160  кг

2.3 Выбор режима прессования

По справочной литературе определяем основные параметры прессования.

Температура прессования: 		tпр=180  ∘С

Давление прессования:			Pmax=2,5  МПа

P1=1,25  МПа

Продолжительность прессования:	τ1=6  мин при Pmax

τ2=6  мин при P1

τ3=1  мин при P=0

2.4 Технология приготовления минерально-стружечной смеси

- Приготовить жидкость затворения: растворить в воде бишофит при температуре воды (18...20) °С и залить в ёмкость для распыления.

- Древесные частицы поместить в смеситель.

- При включенном смесителе распылить жидкость затворения на стружку (по окончании распыления перемещать 5 -7 минут).

- Всыпать в смеситель каустический магнезит, перемещать в течение 1 мин.

- Включить смеситель и перемешать в течение (10. .12) мин.

- На сетчатый поддон установить шаблон.

- Формировать пакет в шаблоне.

- Уплотнить пакет с помощью пуансона.

- Загрузить пакет в пресс, установить режим и прессовать плиту.

- Выгрузить готовую плиту.

Охлаждение плит производить в вертикальном положении (при открытых пластях). Выдержка плиты до испытания не менее 7 суток.

- Лабораторная работа № 3

Изготовление арболита

Цель работы: изучение физико-механических свойств арболита:

а) расчет компонентов состава арболита;

б) изготовление образцов арболита;

в) анализ прочности, водопоглощения, набухания, усадки, сорбционного увлажнения.

Приборы и материалы: сушильный шкаф, шаблон с пуансоном, металлическая матрица, рабочий стол, весы технические, весы товарные, древесные частицы влажностью не более 20%, вяжущее – портландцемент М-500, хлористый кальций, вода.

Лист

7

Изм.

Лист

№  документа

Подпись

Дата

ТКМ. 000000. 095. ПЗ

Расчет компонентов состава:

Размеры формы: L=160  мм, B=40мм, S=40мм.

Плотность плиты: ρ=650  кгм3

  - Расчет массы плиты

m=ρ⋅V=ρ⋅L⋅B⋅S=0.166  кг

  - Расчет компонентов смеси

По таблицам определяем ориентировочный расход компонентов арболитовой смеси.

Расход минерализатора (CaCl) принимаем в количестве 2% к весу цемента.

mстр=0,056  кгmцем=0,085  кгmCaCl=0,002  кгmН2О=0,093  кг

3.3 Изготовление образцов

Образцы арболита могут готовиться в металлических или деревянных формах, заранее смазанных отработанным маслом. Размер образцов зависит от цели их изготовления.

Подготовка массы для изготовления арболита производится в следующем порядке:

- рабочая смесь дробленой древесины подается в мешалку;

при перемешивании в мешалку заливается заранее установленное

Лист

8

Изм.

Лист

№  документа

Подпись

Дата

ТКМ. 000000. 095. ПЗ

количество раствора минерализатора и воды; перемешивание осуществляется около 1 мин. Мешалка выключается;

- в мешалку подается цемент и смесь вновь перемешивается в течение 3 мин. до однородного по виду состава.

После этого осуществляется взвешивание нужного количества формовочной смеси в пластмассовых чашах на весах ВНЦ (расход смеси на 1 образец - кубик устанавливают заранее), взвешенная смесь подается в формы и уплотняется ручным прессом (трамбованием, вибрацией и т.д.) с фиксацией массы в формах с помощью крышек.

В фиксированном состоянии образцы выдерживают в течении 1 суток, после чего их извлекают из форм, взвешивают, замеряют и оставляют на стеллажах для последующего вызревания и испытаний.

Лист

9

Изм.

Лист

№  документа

Подпись

Дата

ТКМ. 000000. 095. ПЗ

Лабораторная работа № 4

Изготовление ГСП

Цель работы: изготовление ГСП в лабораторных условиях.

Приборы и материалы: лабораторный пресс, сушильный шкаф, матрица, весы технические, древесные частицы с влажностью не более 20 %, гипс, вода.

1 Порядок выполнения работы

1.1 Расчет сырья на 1 плиту

m=γ⋅V,  кг							(4.1)

где	γ - плотность, 1000 кг/м2;

V - объем.

V=0,25⋅0,25⋅0,01=0,00625  м3

m=1000⋅0,00625=0,625  кг

1.2. Расчет компонентов смеси

160n=mXk								(4.2)

Массовое соотношение:

вода : стружки : гипс = 30 : 30 : 100

Xстр=625⋅30160=117,2  г

XН2О=625⋅30160=117,2  г

Xгипс=625⋅100160=390,6  г

Лист

10

Изм.

Лист

№  документа

Подпись

Дата

ТКМ. 000000. 095. ПЗ

Лабораторная работа № 5

Испытания физико-механических свойств 
композиционных материалов

Цель работы: изучить физико-механические свойства цементно-стружечных плит и арболита.

Приборы и материалы: испытательная машина марки М-500, приспособления для испытания образцов на механическую прочность, штангенциркуль, сушильный шкаф марки СЭШ, весы марки ВЛТ.

1 Порядок выполнения работы

1.1 Определение влажности композиционных материалов.

Влажность композиционных материалов определяется на образцах размером 15×15×10 мм.

Образцы зачищаются от заусенец, и после взвешивания с точностью до 0,01 г., помещаются в сушильный шкаф. Выдерживаются при температуре 100 ±5○С до постоянной массы. После высушивания взвешиваются с той же точностью и вычисляют их влажность с точностью 0,1% по формуле:

W=m1−m0m0⋅100%						(5.1)

Результаты замеров образцов и массы заносятся в таблицу 5.1.

1.2 Определение плотности композиционных материалов

Для определения плотности композиционных материалов используются образцы для определения влажности. Высушенные до абсолютно сухого состояния образцы измеряют по ширине, толщине и длине с точностью до 0,1 мм и вычисляют их объем (с точностью до 0,01 см3).

Плотность каждого образца определяется по формуле:

ρ=m0V0,   кгм3							(5.2)

Лист

11

Изм.

Лист

№  документа

Подпись

Дата

ТКМ. 000000. 095. ПЗ

Таблица 5.1 – Результаты измерений.

| Номер образца | Масса образца, г |  |  |  |  | Влажность образца, % | Размеры, мм |  |  | Объем образца, м3 | Плотность образца, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начальная | При 1 взвешивании | При 2 взвешивании | При 2 взвешивании | В абсолютно сухом сост. |  | Толщина | Ширина | Длина |  |  |
| Плиты на магнезиальном вяжущем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 131 |  |  |  |  |  | 10 | 104 | 103 | 0,000107 | 1224 |
| 2 | 121 |  |  |  |  |  | 10 | 100 | 103 | 0,000103 | 1174 |
| ЦСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 190 |  |  |  |  |  | 16 | 100 | 98 | 0,000157 | 1210 |
| 2 | 155 |  |  |  |  |  | 16 | 97 | 73 | 0,000113 | 1368 |

1.3 Определение предела прочности композиционных материалов при статическом изгибе

Определение предела прочности композиционных древесных пластиков при статическом изгибе производится согласно ГОСТ 4640-71 методом, основанным на определении величины разрушающей силы при изгибе стандартного образца под действием этой силы. Разрушающая сила сосредоточена посередине между опорами.

Образцы для испытаний должны иметь форму бруска прямоугольного стечения с размерами сторон 10 ± 0,2 × 15 + 0,2 мм и длиной 120 ±2 мм, должен иметь гладкую поверхность без трещин, вздутий, сколов и раковин. Число образцов - 3 шт.

Испытания проводятся при температуре 18-22 °С. В случае отклонения температуры помещения от указанной образцы для испытания предварительно выдерживают в термостате при 18-22 °С в течение 1 ч. Каждый образец вынимают из термостата непосредственно перед испытанием.

Перед испытанием измеряют ширину и толщину образца в его середине с точностью до 0,1 мм.

При проведении испытания образец должен своей широкой стороной свободно лежать на опорах. Расстояние между опорами - 100±0,5 мм. Скорость

Лист

12

Изм.

Лист

№  документа

Подпись

Дата

ТКМ. 000000. 095. ПЗ

нагружения образца - 50 мм/мин. Предел прочности при статическом изгибе определяется по формуле:

σизг=3⋅P⋅l2⋅b⋅S2,   МПа						(5.3)

где	P - величина разрушающей или максимально изгибающей силы;

l - расстояние между опорами, м;

b - ширина образца, м;

S - толщина образца, м.

Вычисления производятся с точностью до 1 МПа. Результаты испытаний заносятся в табл. 5.5.

Полученные результаты сравнить с данными ГОСТ 11368-78. Проанализировать результаты экспериментов и сделать выводы о влиянии технологических режимов прессования КПД на их качество.

Таблица 5.2 – Результаты испытаний

| Наименование материала | Номер образца | Размеры сечения, м |  | Разрушаю-щая сила, кг/с | Предел прочности при статичес-ком изгибе, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b | S |  |  |
| Магнез. вяжущее | 1 | 0,05 | 0,01 | 4 | 0,18 |
| ЦСП | 1 | 0,05 | 0,01 | 0,5 | 0,023 |
| ЦСП (прошл. год) | 1 | 0,05 | 0,01 | 20 | 0,9 |

1.4 Определение водопоглощения композиционных материалов

Водопоглощение и разбухание ЦСП определяют на образцах 100×100×h следующим образом. После кондиционирования образцы взвешивают с погрешностью до 0,01 г и погружают в сосуд с питьевой водой в вертикальном положении при температуре (20 + 2) °С. Образцы не должны соприкасаться друг с другом, стенками и дном емкости. Слой воды над образцами должен быть не менее 20 мм. После выдержки в воде в течение 24 ч мин образцы извлекают из воды, осушают фильтрованной бумагой, вторично взвешивают. Водопоглощение вычисляют по формуле

Лист

13

Изм.

Лист

№  документа

Подпись

Дата

ТКМ. 000000. 095. ПЗ

W=m1−m0m0⋅100%,,					(5.4)

где	m1 – масса водонасыщенного образца, кг;

m0 – масса образца в абсолютно сухом состоянии, кг.

Результаты вычислений заносят в таблицу 5.3.

Таблица 5.3 – Результаты испытаний

| Наименование композиционного материала | Масса образца до выдержки, кг | Масса образца до выдержки, кг | Водопоглоще-ние, % |
| --- | --- | --- | --- |
| ЦСП | 0,190 | 0,288 | 51 |
| Магнезиальное вяжущее | 0,103 | 0,146 | 41 |