Требования к качеству операции.

При монтаже монолитных фундаментов и других элементов подземной части здания контролируют соответствие размеров фундамента размерам, заложенным в проекте производства работ и в нормах производства строительно-монтажных работ. Главное внимание уделить качеству привозимой бетонной смеси, операции вибрирования (соблюдение необходимой толщины слоя при укладке бетона между операциями, времени вибрации), уходу за бетоном. Технологический перерыв до производства следующего вида работ должен составить не менее 3 дней для необходимого набора прочности бетоном. По окончании монтажа проверяется отклонение осей фундамента от проектных осей. Смещение осей конструкций фундаментов допускается на ±12 мм. Отклонение отметок опорных поверхностей фундаментов может быть ниже проектных на 20 мм.(тогда производится дополнительная подливка цементным раствором до проектной точки), но не может ни в коем случае быть выше проектной.