| 6. Подготовительные операции производства печатных плат в субтрактивных методах. Подготовительные операции предназначены для обеспечения качества при выполнении основных процессов формирования элементов печатного монтажа. Они включают очистку исходных материалов и монтажных отверстий от окислов, жировых пятен, смазки, пленок и других загрязнений, активирование поверхностей проводящего рисунка, специальную обработку диэлектриков, а также контроль качества подготовки. В зависимости от характера и степени загрязнений очистку (активирование) проводят механическими, химическими, электрохимическими, плазменными методами и их сочетанием. Выбор технологического оборудования для подготовительных операций определяется серийностью производства. Механическая подготовка в условиях мелкосерийного производства осуществляется вручную смесью венской извести и шлиф-порошка под струей воды. Экономически оправдано применение механизированных и автоматических конвейерных линий в условиях крупносерийного и массового производства. Инструментом на этих линиях служат абразивные круги, капроновые или нейлоновые щетки, на которые подается абразивная суспензия. В некоторых зарубежных установках для зачистки используются круги из нетканого нейлона, насыщенные мелкодисперсным порошком карборунда или алунда, которые для устранения перегрева обильно смачивают водой. Для очистки монтажных отверстий от наволакивания смолы и других загрязнений широко применяются установки гидроабразивной обработки (рис. 1), в которых платы со скоростью 0,2…0,4м/ мин проходят рабочую, промывную сушильную камеры установки. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработал |  | Яковенко М.В. |  |  | ## ККЭП 2201 200 028 | Лист |
| Проверил |  | Дегтярева Н.Е. |  |  |  |  |
| изм | лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |
| Рис.1. Схема рабочей камеры модуля гидроабразивной очистки отверстий и поверхности печатных плат: 1-камера; 2-форсунки барботажа; 3- фильтр; 4- инжекторные форсунки; 5- заготовка; 6- патрубок слива излишков воды; 7- патрубок слива рабочей смеси из камеры. |  |  |  |  |  |  |
| Разработал |  | Яковенко М.В. |  |  | ## ККЭП 2201 200 028 | Лист |
| Проверил |  | Дегтярева Н.Е. |  |  |  |  |
| изм | лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |
| В рабочей камере через инжекторные форсунки, качающиеся вокруг оси с частотой 35…100 циклов в минуту, под давлением 0,5…0,7 МПА подается пульпа, состоящая из абразивного порошка (2А, 63С) и воды, которая производит эффективную очистку. Подача воды под давлением 1…1,2 МПА обеспечивает тщательную промывку отверстий в следующей камере. Сушка заготовок осуществляется сжатым воздухом. Ручная химическая и электрохимическая подготовка поверхности проводится в ваннах с различными растворами при покачивании плат и последующей их промывкой, а механизированная- на автооператорных линиях модульного типа по заданной программе (табл.1). Таблица 1 Состав растворов, режимы химической и электрохимической подготовки фольгированного диэлектрика Содержание операции; Состав раствора (среда); Концент- рация, г/л; Т, ºС; I, А/дм²; Время обработки, мин. Обезжиривание Промывка Активирование Промывка Подтравливание; Тринатрийфосфат Сода кальцини- рованная Стекло натриевое жидкое Горячая проточ- ная вода Холодная проточ- ная вода Соляная кислота Холодная проточ- ная вода Хлористая медь; 20…30 10…20 3…5 50…100 30; 30…40 40…60 15…25 15…25 15…25 50…55; 5…10; 2…3 0,5…3 0,5…3 0,8…1 0,5…3 0,5…3. |
| Разработал |  | Яковенко М.В. |  |  | ## ККЭП 2201 200 028 | Лист |
| Проверил |  | Дегтярева Н.Е. |  |  |  |  |
| изм | лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |
| Промывка Активирование Промывка Сушка; Хлористый аммоний Холодная проточ- ная вода Соляная кислота Холодная проточ- ная вода Сжатый воздух; 250 100; 50…55 15…25 15…25 15…25 15…25; 0,5…3 0,5…3 0,5…1 0,5…1 1…3. Высокое качество и производительность обеспечивает плазменная очистка ПП, которая устраняет использование токсичных кислот, щелочей и их вредное воздействие на обслуживающий персонал, материалы обработки и окружающую среду. Установка плазмохимической обработки МПП c программным управлением УПХО-П предназначена для удаления диэлектрика с торцов контактных площадок. Карусельный принцип позволяет обрабатывать при одной загрузке до 8 плат размером 400х800мм или 16 плат-500х500мм, 64 платы-270х170мм. Аналогичная установка для тех же целей разработана фирмой Branson IPC, США. Она состоит из реактора, мощного ВЧ-генератора, устройства управления и регулирования процессов, вакуумного насоса. Давление в камере 20…40 ПА. Плазмообразующий газ, состоящий из кислорода (70%) и тетрафторметана (30%), подается в камеру со скоростью 600…900 см³/мин. Мощность ВЧ-генератора регулируется в диапазоне 0…4000 Вт, а частота составляет 13,56 МГц. На установке одновременно обрабатывается до 15 плат размером 45х60 см, каждая из которых имеет до 3000 отверстий. Длительность операции очистки пакета-10…16 мин. |
| Разработал |  | Яковенко М.В. |  |  | ## ККЭП 2201 200 028 | Лист |
| Проверил |  | Дегтярева Н.Е. |  |  |  |  |
| изм | лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |